调火工段主要操作规程

一、测量横墙温度

1、交换后5分钟开始测下降气流的火道。

2、一次交换测612排由焦侧双号燃烧室开始单号燃烧室机侧返回测量。

3、测量时看火孔盖随测随打开一般不超过5个测完后立即盖上。

4、测量地点灯头砖与两斜道口交界中心处。

5、测完后绘制横墙曲线并根据曲线情况进行调节。

二、测量炉顶空间温度用铁管测量方法

1、用长1300mm的铁管测量。

2、选结焦时间达2/3温度正常的炭化室提前1小时放入管子并测量焦线。

3、将上升管盖打开或打开上升管高压氨水开关在机侧加煤孔换上有孔炉盖并将孔眼放在炭化室中心线上再将铁管插入用石棉绳密封不使漏气盖上上升管盖或关闭高压氨水。

4、隔1小时后用测温议测量铁管底部的温度该温度即为炉顶空间温度。

5、打开上升管盖或高压氨水开关拔出铁管将加煤孔密封后将上升管盖盖上或关闭高压氨水开关。

6、将数据抄写在记录上。

三、测量焦饼中心温度用铁管测量法。

1、用4900mm长的2寸铁管进行测量铁管内放长3500mm 、2100mm、1800mm的备测物。

2、装煤后测量煤线再在机焦两侧的两个加煤孔换上有孔炉盖并插入铁管不得偏离炭化室中心线铁管与炉盖孔之间用石棉绳密封铁管口上加上盖子。

3、推焦前3小时开始用测温仪每隔半小时测量一次各点温度即为该处焦饼中心温度。

4、推焦前1小时测该炭化室两侧燃烧室的横墙温度。

5、推焦前30分钟进行最后一次测量并将铁管拔出拔铁管时打开上升管盖或打开上升管高压氨水开关然后再测焦线。

6、推焦后关上炉门测该炭化室炉墙的18点温度。

四、蓄热室顶部吸力的测量

1、准备好50m长的胶管一根1520mm校正过的斜型压力表一台。

2、把标准蓄热室上升、下降气流的压力调节到符合标准并测出绝对压力。

3、将测压管移至每个蓄热室测出的标准蓄热室的相对压力差。

4、交换后5分钟由交换机端测下降气流蓄热室。

5、测量吸力最好是在检修时间进行。与标准蓄热室有关炭化室应在装煤3小时以后测量。

6、测完后根据情况进行调节使每个蓄热室顶部的吸力与标准蓄热室吸力差在上升气流时不超过±3Pa。上升气流空气蓄热室与煤气蓄热室吸力差也应保持在一定的取值范围。

7、在压力调节后准确的记录加热制度。

调火工段操作注意事项

一、煤气区域应保持良好通风严禁烟道走廊的门窗全关地下室内不得休息、吸烟。

二、煤气区域进行电焊气割时要按公司规定的动火制度进行。

三、测温时应注意装煤口和装煤车的行车方向打看火盖要站上风侧以免烧伤。

四、火道内禁止掉入铁物使用看火钩必须有横梁禁止任意从炉顶往下 扔东西。

五、在炉顶操作时要注意煤车走行及时避让休息时不准坐在装煤车轨道上。

六、拔焦侧焦饼中心温度管或处理立火道需长时间时必须与装煤车司机联系拉掉电源。

七、在地下室检查砖煤气道时必须先用玻璃片堵上以免迷眼或烫伤眼睛

八、焦炉停止加热时禁止非煤气人员进入煤气区域。进行煤气放散时应在放散管附近做好安全警戒工作同时焦炉停止出炉。

九、地下室进行温度处理后应及时检查加减考克开启情况。

交换机操作规程

1、及时校正电脑与交换电铃时间。

2、交换时应站在液压机侧并密切注意煤气、废气行程标志是否到位仔细倾听电机减速箱等声音是否正常。

3、如果交换在中途时交换机不动作则必须立即用手动交换报告值班长并立即请电工检查原因。

4、每次交换完毕应检查交换设备的运转情况检查方法和项目如下 1交换开闭器上的风门盖是否开足关严铊杆是否在应有的位置链条有无拉断或离开滑槽进风口小铁板位置是否正常煤气系统有无着火现象等。 2加减考克是否全开交换考克拉杆应在位置是否正确煤气交换是否到位交换方向是否一致。 3观察电脑上DCS系统中的吸力、煤气流量、温度、压力是否符合规定随时注意观察煤气主管压力的变化并做到保持和调节。 4在使用预热器时要及时调节预热器的煤气温度并保持稳定。 5各处交换传动位置是否正常发现问题应及时报告班长或调度组。

5、每隔一小时正点记录一次如下数据 1煤气流量总管及分管压力煤气温度。 2总、分烟道吸力及温度。 3集气管压力及温度。 4标准蓄热室顶部吸力。

6、按测温工或调火工的通知增减流量、吸力、支管压力并记录增减量及时间。

7、保持煤气主管压力在规定的范围内如发现煤气压力异常应及时检查原因进行处理做好记录。

8、应经常注意煤气总管压力当焦炉煤气低于3500Pa时应立即与公司调度室联系查明原因并报告班长。

9、煤气压力下降或不足时必须记录开始到正常的时间压力变化情况并立即报告班长。

交换机操作注意事项

一、禁止交换机停在中心位置即全部废气瓣未落严。

二、严禁煤气总管压力低于500Pa时继续使用。

三、在交换时人必须站在操纵台旁边如发现问题立即切断电源开关并检查原因。

四、交换机传动系统检修后重新使用时应先用手动交换无故障才能使用自动装置。

五、送煤气时发现管道压力迅速下降应立即停止送煤气必要时把已送部分的考克重新关闭检查原因处理好后再送。如支管压力低于500Pa时则按停止加热处理。

六、送煤气时若发生漏气着火时应处理好后再送如电器设备起火或爆炸时立即切断电源用干粉灭火器或消防沙灭火禁止用水或泡沫灭火器灭火。

七、焦炉煤气支管压力降至零时用蒸汽或氮气保持微正压。

八、清扫和清理电器设备时必须先切断电源再用电笔复查然后才能操作。

九、检修和维护时必须和修理人员交接工作牌没有工作牌禁止合闸操作。