气体氮化炉热处理工安全操作规程 
1．氨瓶应放置在距工作场地5米以外的地方。

2．搬运氨瓶应平卧，垫块或系绳应在瓶子中上部，不准系在盖、颈上。氨瓶运送应采用推车或电瓶车，不准使用行车(或吊车)，严禁抛、滚、滑。

3．液氨冻结时，只能用水冲淋，严禁用火或电炉烘烤。在严冬贮藏氨瓶时，应保温在20℃左右。

4．液氨用完后，应在瓶上用粉笔写上“已用完”或“空瓶”标记，并集中堆放。

5．氮化炉装好料后，必须仔细检查氨气管道、炉盖是否有泄漏。严防氨分解出来的氢气遇火自燃，引导到氮化包内而引起爆炸。

6．操作人员应戴好口罩，并站在上风。

7．出炉时先打开炉盖，充分通风后方可取工件，以防氨气中毒。

8．操作中发现漏气或氮化包内温度突然升高，应及时切断热源，但不得切断气源。

9．其它操作程序应遵守气体渗碳炉热处理工安全操作规程。