热处理安全检查表/内、外热式电极盐浴炉安全检查表

内、外热式电极盐浴炉安全检查表

说明

清除盐浴炉炉面凝固盐层，特别是需击碎凝固盐层时，不能疏忽大意。一定要带好有机玻璃罩，小心慢击，以防溶盐击伤人。

1 设备检查

1.1 炉壳要用角钢和钢板焊接，炉底应有工字钢支承整个炉子，防止炉壳直接对地传热。

1.2 炉壳清洁完好，标牌及盐液指示线清晰。

1.3 外热式炉衬由耐火材料和保温材料组成。外壳温度不大于60℃。

1.4 外热式盐浴炉必须装有炉盖。

1.5 炉盖应略大于坩埚直径，不得使用小炉盖。

1.6 炉盖应用铸铁铸成，无裂纹等缺陷。

1.7 炉盖由两扇结合而成，加热时关闭严密、开、关灵活。

1.8 内热式炉胆应由钢板密焊应平整、无裂纹等缺陷。大型盐浴炉的炉胆四周用角钢包焊，

以免炉胆破裂漏盐。

1.9 侧埋式盐浴炉，炉胆后面应开有两个孔，以防电极与炉胆接触短路。

1.10 炉胆上沿应焊有吊环。

1.11 顶埋式电极盐浴炉炉胆与电极之间的距离不小于65mm。

1.12 坩埚要用标准粘土砖或高铝砖砌筑。

1.13 坩埚内融盐的高度不得超过指示线，对旧炉子控制在炉口水平下50～100mm处，对

深井式炉应比炉口水平面低100mm以上。

1.14 外热式炉坩埚直径最大不得大于400mm。

1.15 坩埚的外沿宽度不小于50mm。

1.16 炉面板应为铸铁板，分片拼用，牢固地卡在炉体上。

1.17 炉面板的厚度不小于30～40mm，下垫石棉板，防止散热。

1.18 内热式炉电极应用低碳钢。深井式炉用耐热钢或不锈钢。

1.19 电极引入炉子方法采用侧埋式或顶埋式。

1.20 电极与砌砖的接触面应刨平，以防漏盐。

1.21 三相电极盐炉确保三相电流平衡，炉温均匀。

1.22 电极柄部与汇流排连接处刨光镀铜，保持接触良好。

1.23 电极柄与炉胆接触处垫耐温绝缘材料，防止短路。

1.24电极与坩埚底部的距离应为50～80mm，防止金属渣沉积、电极短路。

1.25 汇流排接触良好。

1.26 内热式炉用低压大电流变压器，初级电压380V或220V，次级电压在36V以下，变

压器功率大于炉子功率（10～20）%。

1.27 变压器调档机构保持良好，一律不得带电调档（有电抗器的除外）。

1.28 变压器与炉体的间距为1～1.5m。

1.29 内热式炉的炉体、变压器、电箱等要有保护接地（零）。

1.30 保持接地（零）线强度足够，连接可靠、接触良好。

1.31 接线端子应设在炉壳、箱壳上既易见不易碰触的地方。有明显标志，导电良好、并经过防腐蚀处理。

1.32 启动电阻的引入棒与电极接触良好。

1.33 启动电阻与电极之间保持30～50mm的间距，以防短路。

1.34 内热式炉要用0～1600℃的电子电位差计。

1.35 热电偶外管为耐热钢管，禁用瓷管。

1.36 热电偶在坩埚内不得靠近电极热电偶表面无麻

1.37 点、泡沫、局部直径变细或腐蚀、老化等现象。

1.38 热电偶分度号、补偿导线、电线等符合电子电位差计要求。

1.39 外热式炉有两根热电偶，一根插入坩埚，另一根从炉侧插入炉膛。

1.40 为防止大量漏盐烧坏电阻丝，应设有流盐孔，孔出口处有活动小盖板，减少热损失。

1.41 内热式炉应设有抽风装置，安装在炉口侧面。

1.42 抽风管道无破损。

1.43 汇流排应设有防护罩，防止其它导电体碰电极柄引起短路。

1.44 炉子使用完毕后，应立即切断电源。

2 行为检查

2.1 炉于运行时，打开电动机抽风，用毕关闭电动机。

2.2 炉面判罪层和风口附近的污物应及时清除（击碎），防止盐爆出。

2.3 入炉的工件、工具、夹具和挂具均应干燥无水。

2.4 调节电流时，应先将变压器断电。

2.5 工件应捆扎牢靠。万一掉入炉内时，应马上断电捞取。

2.6 添加盐类及脱氧剂，需烘烤后缓慢加入。

2.7 中温炉每班脱氧，捞清一次。高温炉连续工作4h即脱氧。

2.8 每次停炉前检查辅助电极是否完好、干燥、放入时做到首先断电。

3 作业环境

3.1 内热式、外热式炉的厂房都不得漏水。

3.2 工作场地应保持整齐、清洁。

3.3 原材料、成品等堆放整齐，不妨碍操作和通行。

3.4 尽量利用自然采光。不足时应设置人工照明，必须符合TJ34—79规定。