氢气钼丝炉操作工安全操作规程

1．检查电气系统、管道系统、仪表系统是否灵敏可靠。
　　2．排气纯度试验无爆鸣，3次成功方可开炉。
　　3．炉壳、炉管处气体纯度合格后，方能点火。
　　4．变压器低档起始，通电升温，按工艺要求严格执行。
　　5．按照规定升温、保温、冷却、装舟、推舟。
　　6．每1小时测试氢纯度1次，合格后，方可正常生产。否则，立即报告，并详细记录。事故未排除不能正常生产。
　　7．进、出舟时，一定加大氢气量。
　　8．停炉：每隔2小时降一档，逐步降温至炉管发黑。再断电，但仍然通气，保护钼丝，8小时后闭氢。