一、送电；

1、当电炉具备送电条件，并得到班长要电指示后方可联系送电。

2、送电前必须交三相电极同时提起，送电后冲击电流，1800kVA炉不能超过70A，5000KVA炉不能超过60A.

3、按要电电铃三下，等电站回铃后再按三下，表示具备送电条件，电站即送电，电炉即通电运行。

4、送电后要根据电极软硬及停炉时间长短决定电流增长速度，配电工应绝对听从班长指挥，不得自行其事。

5、送电后立即在运行记录上记下送电时间。

二、停电

A、计划停电

1、当出完炉班长命令停电时，将三相电极提起，一次电流降至1800KVA炉70A、5000KVA炉50A。

2、按铃通知电站要求停电。

3、停电后将三相电极下降至最低位置。

4、计划停电不得用紧急停电。

5、停电后每小时活动电极一次，4小时后每2小时活动一次，防止电极与炉料粘连。