盐浴炉操作规程

1、工作前 
    a.查验“交接班记录”。 
    b.操作人员穿戴好规定的防护用品，并熟悉“安全操作规程”。 
    c.检查炉台、炉膛、变压器、控制柜、仪表及热电偶等是否完好正常。 
    d.按“工艺规程”准备工夹具、操作工具等，不准有锈，并充分预热烘干。 
    e.检查配套设备是否完好； 
    f.检查抽风系统是否完好正常。 
2、工作中 
    a.新炉或新修炉使用前，应按 “工艺规程”仔细进行烘炉。 
    b.盐炉的启动： 
    ①第一次启动：将辅助电极放入盐浴炉炉膛内，并与主电极紧固连接。在炉膛内装满配好的，并经烤干过的结晶盐，然后接通盐浴炉变压器（调压器）电源，在低电压下使辅助电极通电加热，不断地溶化其周围的盐。在盐的融化过程中，要不断地视情况补充配置好的新盐。 当辅助电极周围的盐全部融化后，主电极也可通电时，即可取下辅助电极。利用盐炉的主电极，即可使盐浴较快升温到要求温度。 
    ②重新启动：每次停炉后，在盐浴尚未冷却凝固之前，放入烤干过的辅助电极。启动时，按第一次启动的方法重新启动，把固态盐化成盐浴。 
    ③具有快速启动装置或特殊结构的盐浴炉，可按使用说明书进行启动。 
    c.脱氧与捞渣按“工艺规程”进行，完毕后把热电偶放入炉膛。 
    d.按“工艺规定”将工件用支架或金属丝紧固，均不得有锈，并进行烘干。 
    e.按“工艺规程”将盐浴炉升温到给定值并保温。必须随时注意盐浴炉使用温度，应在工艺规定范围内，不能出现跑温和降温现象。温度控制系统应工作正常。硝盐炉的使用温度不得超过580℃,防止含碳的可燃物进入硝盐浴中，以防熔盐爆炸。 
    f.按“工艺规定”进行装炉、保温和出炉冷却。工件在盐浴炉中不得与炉壁炉底相碰，工件相互间也不得相碰，工件与电极之间应保持有50毫米的距离，以防工件烧伤。 
    g.工作过程中必须防止熔盐的溢出。 
    h.按 （4）程序开始，重新装炉，按以上程序重复进行。 
3、工作后 
    a.停炉时，切断电源，取出炉膛内的热电偶 ，在盐浴尚未冷却凝固之前，把已烤干过的辅助电极放入炉膛内。 
    b.按 “设备维护规程”维护保养设备。 
    c.连续作业时，必须认真填写“交接班记录”，同时向接班人当面交接清楚。 
4、注意事项 
    a.盐浴炉用盐的化学纯度必须符合标准，使用前要按 规定配比并烘干。 
    b.绝对禁止将硝盐带入中、高温盐浴炉中。 
    c.高温盐浴炉应配备抽风辅助设备，并在使用中正常工作。