水泥净浆搅拌机操作规程

1、接通电源。 
    2、检查仪器各部分是否工作良好。 
    3、将搅拌锅和搅拌叶片用湿布擦净，将称好的水泥试样倒入搅拌锅内。 
    4、将锅放到拌和机锅座上，升到搅拌位置，并开动机器，同时徐徐加入水拌和，慢速搅拌120秒，停拌15秒，接着快速搅拌120秒后停机。 
    5、工作完成，关闭电源并将机器擦拭干净。