LHA龙门式焊接机操作规程

1．工作前必须清理导轨面及其周围环境，不得有妨碍台车运行的杂物。

2．定期调整各导向轮与其导轨间的间隙，使导向轮与导轨侧面紧密配合。

3．定期清理焊剂回收装置筛网上的堵塞物，确保焊剂颗粒能够通过筛网。

4．减速箱内及轴承座加注30#机械润滑油，每一年更换一次；齿条齿轮副用30#机械油润滑，班前加油工作，班后加油保护；各滚动轴承加注3#钙基润滑脂润滑，每一年更换一次。

5．台车在空走时，注意焊臂应提升至与翻转支架不相碰的位置。

6．焊接机在“调整”状态下（立柱不回转的），台车行走为连续动作，在“焊接”状态下，为点动作走，启弧后，台车能联动行走，否则应着重查修联动线路和转换开关。

7．着重注意门架行走的调速控制器—变频器，若在行走过程中出现报警现象，应参阅随机的变频器使用说明书，察看相关的参数，额定电流，V/F特性曲线，转矩补偿等，并同时注意电源电压的波动范围，不应超过变频器的允许范围。

8．日常检查：

（1）运行性能符合标准范围。

（2）周围环境符合要求（无雨水，无腐蚀性气体，否高温环境）

（3）显示部件正常，

（4）没有异常噪声、振动和气体。

（5）没有过热或变色情况。

9．定期检查：

定期检查时,先停车运行,切断电源和打开控制装置门.

(1)电源\电压在允许范围内.

(2)清除变频器\控制板上的灰尘.

(3)电缆线绝缘情况,如有损坏应立即停止使用并检修.

(4)各种联接器部件,如有松动,紧固后方可使用.

(5)控制线路及各电气元件,如有损坏器件并能影响动作或为日后故障隐患的须加以修复.