贯通式煤气炉热处理工安全操作规程  
  1.遵守一般热处理工安全操作规程。车间应备有防毒面具及通风装

置。

2.开炉前，检查电源、仪表、传动机械、油泵及润滑是否正常，煤气、油、水管道及阀门是否安全可靠，煤气喷嘴阀门是否关闭。检查漏气时要用肥皂水，禁止用火试验。

3.先打开前后炉门，后开煤气总阀门及放散管(1～2分钟后关闭)，再用压缩空气吹刷炉膛5～10分钟。

4.点燃引火棒放入点火孔，开煤气喷嘴阀门，点燃后再慢慢开空气阀门到正常，严禁风压油。

5.提高温度时，先加大煤气量，再加大空气量。降温时先减少空气量，再减少煤气量。

6.不同温度或不同周期的零件，要归类进行生产。在托盘上堆放工件不得超高、超宽。

7.回火温度不同的零件，应及时从淬火液槽中取出，并分类存放。换淬火液时，应将淬火液槽清理干净。

8.开炉期间，在炉子附近禁止睡觉。

9.保温时，可关小煤气阀门，关闭或关小空气阀门。

10.停炉时，先关空气阀，后关煤气阀，然后关好各总阀门、仪表和切断电源。禁止打开炉门和吹风降温。

11.入炉检修之前要关闭煤气总阀，吹尽炉内煤气，检修人员戴上防毒面具，并设入监护。