辊底炉生产线安全操作规程

1 目的

本规程用于指导操作者正确操作和使用设备。

2 适用范围

本规程适用于指导本公司辊底炉生产线的操作与安全操作。

3 管理内容

3.1 操作规程

3.1.1 总则：

3.1.1.1 必须严格按加工范围执行，其加工产品范围如下：

套圈：Φ20-Φ750 高度：12-250 其中Φ125mm

以下装盘

滚子：Φ5-Φ50 长度：20-120 装盘加工

钢球：Φ5-Φ25mm 装盘加工

3.1.1.2 不得超负荷生产，即每根辊子的负荷不得超过6.8kg。每盘重量原则上不超过85kg。

3.1.1.3 各设备不得超过允许温度，其允许温度如下：

淬火炉：900℃

回火炉：600℃

热油槽：150℃

清洗机：清洗区：80℃

烘干区：120℃

3.1.1.4 操作本设备人员必须熟悉设备，并经过培训。

3.1.1.5 控制内部是电气集中的地方，操作工不得私自乱动。

3.1.1.6 不经允许不得在设备上进行焊、割等工作，不得任意改动设备。

3.1.1.7 必须保持设备的整齐、整洁，凡因检修或调整需要拆下防护罩等，工作结束后必须复原。

3.1.1.8 炉子安装或大修后第一次使用前必须按附表进行烘炉。

3.1.1.9 设备防护罩周围及传动机构处，不得堆积产品或杂物。

3.1.1.10 吊装产品时，注意不得撞上设备。

3.1.2 设备开动：

3.1.2.1 设备开动前必须检查水、电气是否正常。

3.1.2.2 接通总电源开关，需先按“激励”按钮，再按“启动”按钮。1号柜上的电源指示灯亮，电压表应有指示，若电压表的读数不符合要求，则需找电工检修。

3.1.2.3 依次将控制柜内的控制回路、电机回路、指示灯回路、PC机控制回路、可控硅冷却风扇和控制柜通风电机等各相应的自动空气开关合上。此时，报警器警笛应响，部分报警指示灯应闪烁。掀按警报停止按钮即可消除音响。故障灯应停止闪烁，以长鸣方式指出故障所在。