气压式含气量测定仪操作规程

1、技术条件

量钵容积：7升(其内经与深度相等)

含气量量程：≤10%

使用粗骨料的最大粒经：≤40mm

2、操作程序

2.1用湿布擦净量钵与钵盖内表面，并使量钵呈水平放置。

2.2将新拌混凝土拌和物均匀地装入量钵内，使混凝土拌和物高出量钵少许，装料时可用捣棒稍加插捣，装好后，当用振动台振实时，振动过程中如混凝土拌和物沉落到低于内口，则应随时添加混凝土拌和物，振动至混凝土表面平整，呈现釉光时即停止振动。

2.3捣实完毕后，应立即用刮尺刮去表面混凝土拌和物，表面如有凹陷应予以填补然后用镘刀抹平，并使其表面光滑无气泡。

2.4擦净量钵盖边缘。将密封圈放于钵盖边缘凹槽内，盖上钵盖，用夹子夹紧，使之气密性良好，并用水平仪检查水平。

2.5打开小龙头和出气阀，用注水器从小龙头处往量钵中注水直至水从出气阀出水口流处再关紧小龙头和出气阀。

2.6关好所有的阀门，用打气筒打气加压，使表压稍大于0.1MPa

2.7按下阀门杆2-3次，用木锤轻敲量钵的四周，使压力均匀分布于试样各处，再次按下阀门杆，待压力表指针稳定后，测得压力表读数，并根据仪器的含气量与压力表读数关系曲线，得到所测混凝土拌和物样品的仪器测定含气量A1 值。

测试完毕后：

(1)打开出气阀，从量钵中放气，如需对同一试样重复测定含气量时，则重复上述5-7步骤。

(2)打开小龙头，松开夹子，取下钵盖。

(3)倒掉量钵中的混凝土拌和物试样，清洗钵盖和量钵的内表面。

(4)含气量测定仪如不连续使用，，需打开微调阀放气，使气室压力与大气压一致。

注：在操作过程中，如气室气压通过微调阀放气，而量钵内还有压力时，绝对不能按下阀门杆，否则会有水吸入气室，使以后的测试产生误差。