商品煤采制样操作规程

1、服装整洁，持有效证件上岗。

2、采样所用工具，如采样锹、采样桶等必须准备好，并保持整洁。

3、商品煤样应在运输工具顶部或煤堆中采取，采样时不应将该采的煤块、矸石、黄铁矿漏掉或舍弃。

4、人工在运输工具顶部采取煤样时，使用工具的尖铲宽度约250mm，长度300mm。

5、车皮上采取商品煤样时，执行GB475-1996《火车皮顶部采样方法》。

6、采样过程中，严禁走车帮，严禁在车皮上向下扔工具，两车之间传递工具时，必须注意周围安全情况。

7、采样结束后，应妥善存放、运输，避免煤样破碎、污染、雨淋和损失。

8、必须及时制备全水分煤样。

9、煤样的制备过程应符合GB474-1996中煤样的制备程序要求。

10、使用碎破机，磨样机前应检查设备完好情况，严禁破碎设备开罩运行。

11、处理煤样堵卡时必须停机，要用小木棒垂直捅煤样，不许用手和铁棒捅煤样。

12、破碎煤样前要先将煤样中的木块、铁器拣净，磨样前要用磁铁把煤中的铁屑吸净。

13、烘干煤样时要掌握好温度和时间，以免煤样烘煳，使用烘箱时小心烫伤。

14、采制工作完毕后，工具要按要求摆放整齐。

15、上下车注意行走平稳，采完样后，关牢采样平台上的小门。

16、按要求填写好有关记录。

本工种存在危险因素及预防措施：

1、坠人、坠物伤人。

2、上下车、煤堆等注意行走平稳。

3、采完样后，关牢采样平台上的小门。