化学试验器皿安全操作规程

1.不知其性质的试样，绝不可放进加热。

2.除铂头坩埚钳外，其它坩埚钳不可钳铂器皿。

3.铂器皿必须在煤气灯氧化焰上灼烘和加热而不能在还原焰中烧，以免生成脆弱的碳化铂。

4.铂器皿放于高温炉内加热时，必须先清扫炉膛，以免炉膛内之脏物沾污坩埚。铂器皿在电炉内加热蒸发时，必须垫以清洁而固定使用的石棉板，不准垫铁制物品，不准乱拿脏的石棉板垫放。

5.在铂坩埚内熔融试剂，不允许使用过氧化钠，过氧化钡、硫代硫酸钠、碱金属(钾、钠)的硝酸盐、亚硝酸盐，氰化物、氢化物及氧化物，碱土金属(钙、镁、钡)的氢氧化物。

6.为了避免铂由于和其它金属生成合金以及生成脆弱的铂化物而损坏，不可在铂容器内烧灼和加热以下物质：

(1)易被还原的金属及盐类如：铅、锌、铬、锑、锡、银、汞、钕等;

(2)避免与金属铁作用，以免生成铁铂合金，因此当含金属铁样品需熔融时必须用酸先将大部分铁溶解后，再将不溶物放于铂坩埚中熔融;

(3)容易被还原的金属化合物：硫酸铅、氧化铅、二氧化锡、三氧化二铋和三氧化二铁等;

(4)含磷和硫砷的化合物;磷酸铝、硫化锰等;

(5)盐酸与高锰酸钾或重铬酸钾不能混用。

7.使用时必须防止器皿的变形、磨损、减重，因此：

(1)不得用无橡皮头的玻璃棒处理玻璃器皿内的熔融物;

(2)铂在900℃会减重，故在高温炉内放置的时间愈短愈好。

8.在铂坩埚内灰化滤纸时，必须在低温下进行，并应充分氧化以免有还原性之碳化物与铂作用。

9.弄污了的氰铂容器应采用以下方法清洁：

(1)在不含硝酸的盐酸中加热，如盐酸已变深黄色，则必须另换新的;

(2)用上法不能处理清洁时，则以重铬酸钾熔融处理;

(3)上法不行时，用焦硫酸钾。

10.使用完毕的化学试验器皿应进行清理、置换。