滤胶机工安全操作规程

1.过滤之前必须将机头机身预热到规定温度。

2.电机负载最高不能超过规定值(160安培)。

3.正常过滤时，滤橡胶温度最高不得超过140℃，尤其是氯丁胶最高不得超过105℃。

4.已烧焦的混合胶不得过滤，过滤后的混合胶不得有焦烧粒子。

5.冷胶不得过滤，若需过滤冷胶时，必须压软之后才可过滤。

6.不得将金属等杂物加入到滤胶机中。

7.严禁用手往加料器中塞胶，或运转时用手往外取胶。