密封式炼胶机工安全操作规程

1.本机台操作人员必须经安全教育并熟悉本工艺及设备性能才能开车。

2.全机的润滑系统必须保持畅通，否则不能开车。设备任何一处有故障也不能开车。

3.冷却系统应满足工艺要求，不准在无冷却的情况下开车。

4.设备不准在超过额定负荷的情况下长时间工作。

5.冬季受凉的胶或已烧焦的橡皮，不准作投料。

6.易燃易爆材料，如过氧化苯甲酰、聚异丁烯(塑料)等，不能在密炼机中操作。

7.各轴瓦温度太高或被研出铜末时，要立即停止投料，加油冲洗，但不准停车，并应向领导及有关人员报告。侧壁温度超过65℃时应停车。

8.压缩空气不足不能开车，以免上下顶栓卡住。若混合胶和生胶在上下顶栓中卡住，应立即停车清除，若掉进其它杂物时不能立即停车，应打开上下顶栓卸料后停车。

9.混合氯丁橡胶发现胶料烧焦时，应立即卸料。

10.油泵油杯的润滑油应用规定标号的机油，不能用低号机油代替。

11.禁止将头伸进投料口去观察和倾听混炼室中情况。