涂料取样、存样安全操作规程

1 目的

为规范产品取样、留样，提高取样、留样的质量，确保产品可追溯性。

2 范围

本规程适用于质检部员工。

3 作业程序

3.1液体涂料取样、存样操作规程：

3.1.1产品冲磨后加入辅料，高速分散均匀后质检员取样检测。产品取样参照GB3186-92《涂料产品取样》。

3.1.2罐内取样采取多点取样原则，试样务必搅拌均匀。取样时先将分散机关闭，分别从试样表面中间和外围部位取样。取样时用取样器取样，注意安全，不可将身体探入罐中。

3.1.3检测合格后将取样倒入罐中，最后留样取过滤后的中间产品。留样标明产品名称、批号、检测日期。

3.1.4留样标准：主漆--400ML小铁桶，大于3/4桶。 固化剂--400ML小铁桶/塑料桶，大于检测用量。

3.1.5留样密封要好，确保留样质量以满足产品可追溯性。

3.1.6留样先放于临时存放区，摆放要整齐。月末质检员将留样放到指定留样架，将主漆与固化剂分开，按标明的日期进行摆放，确保查找方便，摆放整齐。 3.1.7产品留样为两年，过期样品由质检部统一处理。

3.2粉末涂料取样、存样操作规程：

3.2.1粉末涂料生产时每三箱取一次样，取样由看磨工进行取样，粉末质检员进行监督。质检员在粉末取样记录表做好记录，并核实看磨工的取样次数。

3.2.2粉末涂料取样检测完不保留漆样，只保存检测用试板，试板应标明AC磨序号和在该磨取样次数。

3.2.3质检员将每日的留样试片封存好并标明日期，质检主管不定期检查，样板保存期限为半年或该项目竣工，过期试片由质检部进行处理。