炼焦车间岗位安全技术操作规程

炼焦车间工艺技术规程

一、工艺概述：

自备煤车间来的配合煤送入煤塔，按推焦计划从煤塔取煤。通过煤塔给料器将煤装入装煤推焦车的煤箱内，经捣固机将煤捣固成煤饼。由装煤推焦机按作业计划从机侧送入炭化室内，煤饼在炭化室内经过一个结焦周期的高温干馏制成焦炭和荒煤气。装煤时产生的烟尘由炉顶的消烟除尘车从吸尘孔抽出，在车上进行燃烧、洗涤后，尾气放散。

炭化室内的焦炭成熟后，用装煤推焦机推出，经拦焦车导入熄焦车内，熄焦车被牵引至熄焦塔内进行喷水熄焦。熄焦后的焦炭卸到晾焦台上，冷却一定时间后，焦炭由刮板放焦机通过带式输送机送到筛焦楼，焦炭通过筛分，被分＞40mm，40～25mm，25～10mm和10mm以下四个级别。熄焦水循环使用，并定期补充新水，焦粉随熄焦水在沉淀池重沉积，用粉焦机斗机抓出运走。

煤在炭化室内干馏产生的荒煤气汇集到炭化室顶部室间，进入上升管，经桥管进入集气管。约700℃的荒煤气在桥管内被氨水冷却到80℃左右，荒煤气中的焦油雾等同时被冷却下来。煤气和氨水焦油一起，经吸煤气管送到净化车间进行净化和化学产品回收。

焦炉加热用的焦炉煤气，由回炉煤气管道引入，经煤气预热器预热至45℃左右进入地下室煤气主管，通过下喷管把煤气送入燃烧室立火道，与从废气开闭器进入的空气汇合燃烧。燃烧后的废气通过立火道顶部跨越孔进入下降气流的主火道，再经过蓄热室由格子砖把废气中的部分热量回收后依次进入小烟道，废气交换开闭器，分烟道、总烟道、烟囱、排入大气中。

上升气流的煤气和空气与下降气流的废气由交换传动装置定时进行交换。

二、生产技术

（一）煤饼捣固

1.    装煤推焦车煤槽对准双曲线煤斗。

2.    煤槽装煤高度达到700mm时，启动捣固机。

3.    捣固机在煤槽上方来回走行。

4.    捣固操作按5层放煤捣固，每次弄均匀放煤。各层捣固次数分别为6.4.3.2.1。使煤槽内的煤达到4.1米。

5.    煤饼捣固质量要求：砸紧、砸满、压平。

(二) 推焦

1.打开机焦侧炉门。

2.开动装煤推焦机，使推焦杆对准炭化室中心，进行推焦操作。

3.推焦严格按循环推焦计划进行。

4.推焦顺序采用9-2串序。

5.推焦系数：

推焦计划系数K1—本班推焦计划表中计划结焦时间与规定结焦时间相符合情况。

推焦执行系数 K2—用以评定本班按推焦计划实际执行的情况。

推焦系数 K3—评价炼焦车间在遵守所规定的结焦时间方面的管理水平。

6.因故延迟推焦时间，故障排除后，允许加速推出熟炉，每小时比正常计划增推炉数不得超过2炉。

7.乱签的炉是应在不长于5个周转时间内恢复正常。病号炉应在计划中注明。做为特殊处理。

8.对推焦必须严格管理：

（1）     严禁一次推不出焦，不作任何处理，接连推二次焦。

（2）     第一次未推出，应查找原因，排除故障。

（3）     再次推焦前，必须清理焦饼，将碎焦扒出，直至见到焦饼收缩缝隙为止。

（4）     难推焦出现后应在短期内处理完毕。

（5）     每次推焦后应清扫炉底，应记录难推原因，及处理经过，并提出防止难推的措施。

9. 禁止相邻炭化室空炉时推焦。

10. 禁止用变形的推焦杆或推焦杆头推焦。

11. 禁止打开炉门烧空炉。

12. 禁止强制推焦。

13. 禁止开错炉门或焦侧未开炉门推焦。

(三) 装煤

1. 操作装煤推焦车将煤槽对准空炭化室。托煤板慢速启动，待其进入炉框后，再均匀加速送煤饼到位，退回托煤板。

2.每个炭化室的操作循环周期22min。

(四) 熄焦

1.推焦前熄焦车应停再出焦的炉前，并使车箱一端停于拦焦车前1～1.5米处。

2.接焦时熄焦车速度应保证焦炭沿其整个长度均匀分布。

3.熄焦塔的喷水装置必须保持经常好用，保证消火迅速而均匀。对喷水管、沉淀池和高位槽等设备，应建立定期清扫制度。

(五) 晾焦筛分

1.焦台的受焦和放焦均应按顺序进行，焦炭在焦台应有15分钟以上的晾焦时间。焦台的红焦应及时消灭。

2.焦炭经皮带运输机至筛焦楼，按740mm,40-25mm,25-10mm,＜10mm四级筛分。

3.禁止将未消灭的红焦放到皮带上。

(六) 集气管技术操作制度

1.集气管内煤气温度不得超过100℃。

2.集气管内煤气压力应保证结焦末期炭化室底部压力不低于＋5Pa。

3.喷洒用的氨水应不含有焦油、焦油渣等杂物。每吨装炉煤氨水量不少于5m3，焦炉氨水总管压力不小于0.2m Pa。

4.集气管内煤气压力应由自动调节机调节，保持煤气压力被动范围在5 Pa以内。

5.集气管、吸气管及焦油渣箱必须定期检查和清扫。焦油渣箱上盖子在清扫完后必须盖严。

（七）   炼焦炉加热制度

1.温度制度：

⑴机焦侧标准测温火道温度。

⑵机焦侧边火道温度。

⑶横排温度。

⑷蓄热室顶部温度。

⑸炉顶空间温度。

⑹焦饼中心温度。

⑺小烟道温度。

⑻冷却温度。

1.    1焦饼中心温度不得超过1000℃±50℃

1.    2燃烧室立火道测温点，在交换后20秒的温度不得超过1450℃，不得低于1100℃。

1.    3蓄热室顶部温度不得超过1300℃。

1.    4小烟道温度不得超过450℃。

1.    5分烟道温度不得超过350℃。

1.    6炉顶空间温度应保持在800℃±30℃，不应超过850℃。

1.    7炉头温度不得低于1100℃。

1.    8直行温度不均匀性，用执行昼夜平均温度的均匀系数K均考核。

1.    9直行温度的稳定性用安定系数K安考核。

1.    10预热后煤气温度保持在50～55℃。

1.    11空气过剩系数α＝1.2—1.25

2.    压力制度

（1） 看火孔压力

（2） 炭化室底部压力

（3） 蓄热室顶部吸力

（4） 蓄热室阻力

2.1每个蓄热室顶部吸力与标准蓄热室比较，上升气流时不超过±2Pa，下降气流时不超过±3Pa，边部蓄热室上升气流允许相差±4Pa，下降气流允许相差±5Pa。

(八)、炭化室出焦、装煤的消烟除尘

1.通过水泵及风机，捕集焦炭推出掉落产生的灰尘。经湿法净化气液分离后排入大气。

2.在水泵及风机作用下，捕集装煤产生的荒煤气及灰尘，经燃烧、净化、分离后排入大气。

三、设备概要

（一）JNDK-99D型炼焦炉

（二）装煤推焦车

（三）拦焦车

（四）消烟除尘车

（五）焦炉加热自动换向机

附录：焦炉炉体各部主要尺寸

| 名 称 | 规 格 mm |
| --- | --- |
| 炉 型 | JNDK43—99D型 |
| 炭 化 室 | 长度 机宽 焦宽 平均宽 锥度 高度 | 14080 495 505 500 10 4300 |
| 蓄 热 室 | 长度 宽度 高度 | 6505（1/2） 830 2857 |
| 斜 道 区 | 斜道口mm 煤气立管直径mm | 120×150、120×80 40 |
| 烟 道 | 分烟道宽高 总烟道宽高 烟囱内径上/下 烟囱高度m | 1600×1920 2960×2000 80 |
| 全炉总高度 | 9475 |

装煤推焦司机岗位操作规程

一、    职责：

1.按推焦计划，准确的进行操作。

2.准确记录推焦、装煤时间和推焦电流。在推焦时要注意观察炉内情况，发现问题做好记录并及时汇报。

3.保养和维护好车辆上一切电器、仪表及其他一切设备完好。

4.负责炉门、炉框上部冒烟、冒火工作。

5.保持好车辆工业卫生。

二、    技术规定

1.推焦时间，指推焦杆接触焦饼的时间。

2.装煤时间，指煤饼向炭化室内送时的时间。

3.推焦时最大电流不得超过350A。

4.装煤时最大电流不得超过400A。

5.机器室内油压表指示压力应在5-6Mpa。

6.每个炭化室的操作循环周期为1320S，即22min（正常操作）。

7.推焦计划系数K，标志着推焦计划表中计划结焦时间与规定结焦时间相吻合的情况，计算公式如下：

| K1 | = | M-A1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | M |

式中，M为本班计划推焦炉数、

A1为计划与规定结焦时间相差±5分钟的炉数

8.推焦执行系数K2用以评定班按推焦计划实际执行的情况，计算公式如下：

| K2 | = | N-A2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | M |

式中，N为班实际推焦炉数；A2为超过计划推焦时间±5分钟的炉数。

9.推焦系数K3评价焦化厂和炼焦车间在遵守规定结焦时方面管理水平，计算公式如下：K3=K1×K2

10.煤饼宽度：450mm±5mm

11.煤饼长度（底/顶）：13250/13050mm±5mm

12.煤箱宽度调整幅度：430-450mm

13.托煤板行程：16m

14.允许最大装煤速度：16m/min

15.煤槽双活动壁行程：40mm

16.煤饼重量：23T（干煤）/孔

17.每孔炭化室产焦量：16.9T/孔

18.推焦杆行程：18.99m

19．允许最大推焦速度：20m/min

20.接煤装置工作倾角：45°

三、  岗位操作

1.正常操作

①装煤推焦机行驶到煤塔下，使煤槽对准捣固机上的捣固棰，煤槽前挡板和煤槽活动壁处于关闭状态。

②进行捣固煤饼操作，煤饼捣固成型后，待捣固锤提到最高位置，经捣固工确认后，方可开车。

③开动装煤推焦机到计划出炉的炭化室前，开门装置对准炭化室中心。

④使移门机开门装置前移顶紧炉门，开动上下拧螺丝机构松动炉门横铁螺栓，再驱动提门油缸，将炉门提起10-45mm，将驱动移门油缸退回原位。

⑤炉门打开后，开动装煤推焦机，使推焦杆头对准炭化室中心，接到三车连锁信号后，方可进行推焦操作。

⑥推焦操作完成后，开动装煤推焦机，使装煤装置对准炭化室中心。

⑦待焦侧拦焦车将炉门上好后。操作煤槽，使两活动壁外移22.5mm，信号灯亮才可打开煤槽前挡板，进行装煤操作。装煤时，先将托煤板慢速启动待其进入炉框后，再均匀加速送煤饼到位。煤槽活动壁和前挡板开启后，送煤饼时不能立即将液压手柄置到零位。

⑧煤饼到位后，操作煤槽后挡板锁闭机构，待煤槽后挡板锁住后，全速退回托煤板。当托煤板退回到后极限位置时，将煤槽后挡板锁闭机构打开，并开动后挡板卷扬机将后挡板拖回。关闭煤槽活动壁和煤槽前挡板。

注意：在推焦、送煤饼过程中，以及推焦杆、托煤板、后挡板后退时，不能完全依赖限位器开关，应随时注意推焦杆、托煤板、后挡板行程，适时进行加速、减速和关停操作。煤槽后挡板和托煤板后退时，应掌握好托煤板后退的速度，防止后挡板拖着托煤板后退，以免将卷扬机钢丝绳拉断。

⑨装煤后，开动装煤推焦机，使开门装置对炭化室中心，驱动移门机，将炉门移向炭化室放下炉门，接着开动上下拧螺丝机构。拧紧炉门横铁螺栓，驱动移门机退回原位。

2、特殊操作

⑴推焦中途停电

①迅速与电工联系，通知值班调度并拉下电气总开关。

②迅速启用手摇机构将推焦杆退出炭化室。

③检查各操作开关和主令控制器手柄都必须处于零位。

⑵装煤中途停电

①                           迅速与电工联系，通知值班调度并拉下电气总开关。各操作开关处于零位。

②                           如短时不能来电，即手动将煤板退出炭化室。

⑶推焦困难

①                           发现推焦困难时，应立即退回推焦杆，报告值班主任。

②                           经分析难推焦原因并采取措施后在值班主任的监护下可进行二次推焦。

③                           仍不能推出焦饼，报告车间主任，不得擅自多次推焦。

四、    设备维护

1.设备维护保养制度

⑴熟悉本岗位设备的规格、性能，掌握设备的正常操作和特殊操作。

⑵对运转设备要随时检查，并注意轴承温度，不得超过60°C，发现问题及时处理。

⑶每个白班检查时，都要对设备润滑部分进行加油。

⑷对易损、易松动部件要经常检查，发现问题及时处理，对于设备出现的小毛病，自己能修理和处理的问题，尽量自己动手，以保生产正常进行。

⑸经常检查各机构限位开关，确保各行程限位灵活可靠，发现碰坏，失灵及时更换和维修。

⑹定期检查提门机构和螺丝机构的标高是否与炉门相适应，超过规定范围及时调整。

五、  安全规定

1.车前先鸣笛，并注意四周情况，操作过程严禁谈笑。各移动设备未回原位禁止停车。

2.装煤推焦机进、离煤塔应和捣固机工取得联系，以免碰撞捣固机，防止损伤车辆和操作人员。

3.进行开门、推焦、装煤各项操作时，必须使各机构对准炭化室中心。

4.没有取得联系严禁推焦和装煤。

5.启门应看准炉号，炉门没吊妥不准移门。

6.取门、对门和推焦时，严禁有人从走台上通过。

7.打开炉门十分钟以上不能推焦时应对上炉门，推焦后十分钟还不装煤应对上炉门。

8.在岗上严禁睡觉和在班离开岗位。

9.炉门着火时严禁用水浇。

10.上岗前必须穿戴好劳动保护。

11.装煤时，严禁一切人员站在煤饼两侧，以防煤饼坍塌伤人。

六、设备概要

1.外形尺寸：长：22914mm、宽：13200mm、高：9925mm

2.自重：360t

3.煤箱卡调整幅度：430-450mm

4.拖煤板行程：16m

5.煤槽双活动壁行程：40mm

6.推焦杆行程：18.99m

7.接煤装置工作倾角：45°

装煤推焦车司机岗位交接班制度

一、交班者：

1、交班前，要把装煤推焦车的卫生清扫干净。

2、交班时要把本班生产操作、设备运转情况及存在的问题，详细向接班者汇报，并把本岗位的一切设备、工具，完整地交给接班者。

3、未交班时，不准擅自脱离岗位，也不准离开岗位进行交接班。

二、接班者

1、按时参加班前会，听取操作班长、交班者关于上班生产、设备情况的介绍，及本班的工作安排。

2、接班前15分钟到达岗位，检查下列项目：

① 摩电道总开关是否在自供位置。

② 提门、取门的弹簧、上下机头是否正常。

③ 摩电道刷子担的位置、配电盘保险丝官及接点是否正常。

④ 操作开关、仪表是否正常。

⑤ 所有机械传动部分螺丝、销子有无松动。

⑥ 工作区域的清洁情况、照明、工具是否齐全。

⑦ 推焦杆是否正常。

⑧ 风泵系统的设备是否正常。

⑨ 煤槽、煤饼导入系统是否正常。

⑩ 观察上班操作，注意倾听马达、减速机、空压机的运转声音是否正常。

3、接班后要向生产班长汇报接班情况，并认真与班长对表。

4、掌握本班的推焦计划。

捣固机工岗位操作规程

一、       职责

1.负责炼焦用煤饼的捣固操作。

2.负责维护和保养捣固设备。

3.检查电气运行情况，发现问题及时通知电工。

4.及时排放空压机冷凝水。

5.负责本岗位的环境卫生。

二、    岗位操作

正常操作

1.检查煤槽是否与捣固锤在一条直线上，煤槽前后档板和活动壁是否关闭。

2.送电后检查设备电源指示灯是否已亮。

3.检查气压是否符合要求，捣固机行走是否良好，捣固锤紧固螺栓是否紧固。

4.按捣固机行走按钮，开到煤槽捣固锤下落位置。

5.启动给料机，向煤槽内放煤。当煤槽内装煤高度达到700mm时，打开捣固锤安全钩，操纵电液推杆，点动捣固电动机。打开放锤夹紧装置，分别将捣固锤落下，按捣固按钮，按行走按钮，使捣固机沿煤槽进行两短一长行走。

6.按照5层放煤进行捣固，放煤要均匀，捣固次数分别为6、4、3、2、1。煤饼高度4.1米，要砸紧砸实，表面要平整压实。

7.捣固结束后，分别将捣固锤提升到位，按夹紧按钮，放下安全钩，将捣固机开到停车位置，拉下总电源。检查无误后，通知推焦装煤车司机开车。

特殊操作

1.突然停电时，要将总电源切断，并把各运行按钮恢复到停止运行状态。

2.两台捣固机只有一台能用时，捣固程序与两台捣固机操作一样。

3.炼焦煤水分过大、过小，粉碎粒度过大时，应改变操作程序，并及时汇报

4.冬季生产，根据气温变化，适时给活动壁、给料机加温，并清除活动壁上的余煤。并防止压缩空气管道结冰。

发生故障：

5.及时通知值班调度并与维修工联系，及早排除故障。

6.将电源切断，维修工排除故障后再按正常操作。

捣固机技术规定

1.煤饼宽度：450mm±5mm

2.煤饼长度：（底/顶）13250mm/13050mm±5mm

3.煤饼高度：4.174m±5mm

4.煤饼重量：23t（干煤）

5.捣固一个煤饼时间：﹤8min

6.煤饼散密度（干）0.95t/m3

7.走行速度：﹥10m/min

8.锤重：400kg

9.冲击行程：400mm

10.摩擦板使用寿命：﹥21000孔次或10个月以上

三、操作要点

1. 协助大车司机将装煤推焦车停到捣固位置。

2. 煤饼要砸满压平，确保焦饼高度4.1m。

3. 按照五层放煤捣固，每次放煤均匀，各层捣固次数分别为6.4.3.2.1。

4. 装煤前打开活动壁，协助装煤推焦车司机将煤饼对准炭化室。

5. 焦侧对上炉门后，方可装煤。

6. 装完煤后，开卷扬机退回后挡板。关活动壁，注意托煤板是否复原位。

7. 捣固锤提起高度为425mm。

四、设备维护保养

1. 熟悉岗位设备的规格、性能，掌握设备的开车操作和正常操作。

2. 对运转设备每小时要检查、清扫一次，发现问题及时处理。

3. 定期（每班三次）检查行走和捣固系统。

4. 对易损部件应增加检查，根据情况及时更换。

5. 检查摩擦材料和尼龙的磨损情况及弹簧元件的使用情况。

6. 注意润滑系统工作是否正常，发现问题及时处理。

7．摩擦板、半个摩擦轮，径轮表面要保持清洁，严禁沾有油污。

8．捣固机在工作中，如发现异常噪音、冲程不足等现象，应及时停车检查。找出故障原因，排除后方可继续工作。

9．减速机及各运动件之间，应定期加润滑油或润滑脂，走行滑动轴承，每天注一次油。

五、安全规定

1. 捣固机到煤后必须检查一切正常后方可操作。

2. 严禁非操作人员开动机械设备。

3. 机械运转时，严禁修理或加油。

4. 捣固机操作时严禁非操作人员站在煤槽上。

5. 捣固煤饼完后，一定要将安全钩挂好捣固锤。

6．捣固完煤饼，锁锤完毕，必须及时放下捣固锤安全钩，以免意外原因锤落，造成人身和设备事故。

六、设备概要

1．外形尺寸：长：5m、宽：2.26m、高：4.42m

2、自重：不大于21t。

3、锤重：400kg

捣固机岗位交接班制度

一、       交班者

1.班前要把捣固机、煤槽上部的卫生清扫干净。

2.交班时要把本班生产操作、设备运转情况及存在问题，详细向接班者汇报。

3.把本岗位的一切设备、工具、完整的交给接班者。

4.交班时，不准擅自脱离岗位，不准离开岗位交接班。

二、       接班者

1.按时参加班前会，认真听取本班的工作安排。

2.接班前15分钟到达岗位，检查下列各项：

⑴捣固机电源是否接通。

⑵捣固机按钮是否正常。

⑶捣固锤皮带是否松懈。

⑷煤槽是否正常。

⑸润滑系统工作是否正常。

⑹所有机械传动部分螺丝、销子有无松动。

3.接班时要认真听取交班者关于上班生产，设备运行情况及存在问题的口头汇报。

4.交班者同时检查设备的运行和使用情况。

5.如果发现操作不正常，现场紊乱，工具不全或发生事故，应查明原因，协同处理。

6.接班后要向生产班长汇报接班情况。

空气炮安全操作规定

操作程序

1．空气炮应有专人负责，切不可随意操作。

2．空气炮释放间隔时间应在10秒以上。避免上层物料把下层物料夯实。

3．手动控制时，操作按钮的时间应在1~2秒内。同一台空气炮两次操作时间的间隔应在60秒以上。

4．不可在物料正常流动的情况下启动空气炮。

5.使用前应检查炮体内压力达到0.4Mpa以上。

安全注意事项

1．使用时，人员要远离给料器落煤口。

2．如需在料仓内进行人工清料或其他维护作业时，应确保总进气阀已关闭空气炮炮体内无压缩空气，控制电源已断开。

3．空气炮维护保养时，应确认炮体内无压缩空气，控制电源已断开。

4．空气炮未稳固在料仓上之前，切勿随意试放。

拦焦车司机岗位操作规程

一、职责

1．按推焦计划，准确地进行摘门，对门工作。

2．负责炉门，炉框上部的清扫和消灭冒烟、冒火工作。

3．维护和保养好车辆以及车辆环境工业卫生。

4．每个班检修时，都要对设备检查和对润滑部分加油，定期换油。

二、技术规定

1.    出炉操作严格按照推焦计划表进行，懂得9—2串序编排和推焦三大系数的概念及其意义。

2.       了解导焦过程中相关岗位操作技术要求。

3.       炭化室敞门时间不应超过7分钟。

4.       因故延长推焦时间10分钟以上，必须将摘开的炉门重对上，螺丝拧紧。

5.       焦饼推出到装煤时间空炉不得超过8分钟，烧空炉时间不得超过15分钟，特殊情况必须由车间主任批准。

6.       取门旋转角度90°。

7.       液压系统工作压力：6.3Mpa。

三、岗位操作

1.    接到班长摘门信号后，按计划准确地对好炉号。在炉门工配合下，将炉门缓慢升起，炉门离开炉框，回转90°，开车离开该号。对炉门、炉框进行清扫。

2.    将导焦栅前进到前限位。打好止退机构，检查无误发出推焦信号。

3.    焦炭推出后，将止退打开，将导焦栅退至后限位，将车移至摘门时位置，启动旋转到位，再启动移门机到前限位，按程序关门。

4.    发现着火时立即灭火。

5.    如实记录焦饼缺角和炉体损坏情况。

特殊操作：

1.当推焦中途突然停止或因故暂时不能推焦时，应抽出导焦栅，将车开到炉的一端，组织人员扒掉导焦栅内的红焦。

2.当导焦栅电气失灵时，将主令控制器复零位，切断极限开关，用手动退回导焦栅。将车开到端部检查原因并处理。

四、安全规定：

1.    车辆行走时禁止打倒轮。

2.    操作时精力集中，严禁交谈、打闹、打盹睡觉。

3.    未得到信号禁止摘门，摘门超过7分钟不推焦时，必须重新对上炉门。

4.    摘门时一定看好炉号，吊钩吊起门后才能取门。

5.    车辆行走前必须发出信号。

6.    设备运转时严禁清扫和修理加油。

7.    车辆行走时禁止上下车。

8.    拦焦时，司机和炉门工必须离车辆。

9.    严禁非本岗司机试车和开车。

10.   严禁经拦焦车上下炉顶。

11.   各种工具必须放到规定位置，严禁乱扔，乱放，更不准放到铁轨上。

五、设备概要

1. 外形尺寸：长度不超过18000mm（含集尘罩长度）

2. 自  重：57t

3. 拦焦栅宽度：590mm

4. 拦焦栅移动行程：550mm

5. 电机宽量：80KW

拦焦车司机岗位交接班制度

一、 交班者：

1.  下班前30分钟做好岗位一切交班准备工作。

2.  详细向接班者汇报：

⑴班操作和设备的使用情况。

⑵工具使用数量和卫生情况。

⑶发生事故，不正常现象及处理经过和注意事项。

3.  交接班时设备操作由交班者负责，待交班者确认无问题后，交班者方可下班。

4.  交班者不得隐瞒事故，一定在岗位上交班。

二、接班者：

1.参加班前会。

2.接班前15分钟到岗位上进行对口现场交接。

3.接班者检查设备运转和使用情况。

4.详细听取交班者汇报。

5.如发现操作不正常，现场紊乱，工具不全或发生事故，应查明原因，协同处理。

6.经检查确认无问题后，应交接者。

熄焦车司机岗位操作规程

一、岗位职责：

1.    按计划完成接焦、熄焦、卸焦任务，保证焦炭水分合格。

2.    发出推焦指令，监督推焦操作。

3.    负责本岗位的特殊操作和事故处理。

4.    了解熄焦车各部分构造、性能，负责熄焦车及水泵房设备的使用、维护、保养。

5.    严格执行安全规定和交接班制度，负责车辆区域的清洁卫生工作。

二、技术规定

1.    接焦前，熄焦车的放焦闸门应关闭，电机车的风压不低于0.4Mpa。

2.    熄焦时间在3-4分钟，熄完焦沥水30秒。

3.    接焦速度：20m/min。

三、安全规定

1．车辆行走前必须发出信号。

2．严禁开车时打倒轮，车辆行走时严禁上、下车。

3．发出推焦信号后，不得再将车辆开离接焦位置。

4．严禁车辆内的焦炭没放尽再次接焦

5．严禁将熄焦车内的焦炭放于允满焦炭的焦台上。

6．维修车辆时应挂标示牌，未经维修人员许可，不得随意开车。

7．行车途中禁止司机向外探头。

8．行车时无法停车，应立即拉开总电源开关。

9．车辆行驶中应注意电机声音，机械运转情况，经常检查风动装置，发现问题及时处理。

10. 熄焦车进熄焦塔时要减速，停车位置要准确，避免滑出磨电道。

11．行车两头时要减速。雾大时行车要慢、鸣笛。

12．严禁车辆未停止或出焦时，清扫熄焦车轨道。

13. 严禁经熄焦车上下焦炉。

四、岗位操作

1．接班后检查电源开关及开闭操作钮是否好用，信号灯是否正常。开关门是否灵活，检查熄焦塔水池的水位。

2．熄焦车开车前必须先发出行车信号。

3．检查车箱门是否关好，关好后与导焦栅对好后，才允许发出推焦信号。

4．接焦时行车速度与推焦速度相适应，使推出的焦炭均匀分布在车箱内。

5．接焦完毕后，熄焦车应快速驶向熄焦塔，接近熄焦塔时应减速停车位置要准确。

6．启动水泵，按规定时间熄焦、空水后将焦炭依次放到焦台上，并随时观察熄焦效果。发现红焦较多时，要通过班长处理，人工熄焦。

7．放焦完毕后，确定车箱门关闭严密，指示灯亮，方可进行下一炉操作。

特殊操作：

1．车辆不得长时间带红焦，因故不能熄焦时应组织人工熄焦。

2．接焦和未接焦途中，产生停车和其它原因不能正常接焦时，应立即发出紧急信号，停止推焦。

3．焦塔因故不能熄焦时应立即通知班长，组织人工熄焦。

4．接焦过程中熄焦车停电、红焦落地、车门突然打开等情况，要发出紧急信号，停止推焦。

5．熄焦车因故无法停车时，应马上拉开总电源开关，通知维修人员马上维修。

6．接焦中或接焦后发现车箱门未关闭时，应立即打开空压机启动开关。

五、设备概要：

1.外形尺寸：长：16.5m、宽：4.8m、高：4.92m

2.自重：56t

3.车门打开最大宽度：650mm

4.车箱有效长度：13.19m。

5.车箱有效容量17t（干焦）。

6.车箱底板倾斜角：28°

7.机车外型尺寸长：长：9.13m、宽：3.87m、高：4.92m

8.电机总容量：140KW

岗位交、接班制度

一、交班

1．交班前30分钟做好岗位一切交班准备工作，将所在卫生清扫干净。

2．详细向接班者汇报本班操作和设备的使用情况。工具使用和卫生情况，发生事故不正常现象及处理经过和注意事项。

3．交接班时设备操作由交班者负责，经接班者确定问题后，交班者方可下班。

4．交班者不得隐瞒事故，一定在岗位上交班，否则一切后果由交班者负责。

5．班后参加班后会，汇报交接情况。

二、接班

1．应提前15分钟参加班前会，听从班长布置工作。

2．应提前10分钟到岗位上进行现场交接。

3．接班时应认真听取交班人介绍上班生产情况和本车运转情况及事故处理情况。

4．检查各部件是否有异常现象，检查水泵是否正常。检查熄焦水位，检查本区域卫生是否清洁。

5．如发生操作不正常，工具不全或发生事故应查明原因，及时处理。

6．接班后应向班长汇报接班情况。

消烟除尘车司机岗位操作规程

一、岗位职责：

1.    负责消烟除尘车的运行操, 作进行消烟除尘工作，并与炉盖工、上升管工等岗位，密切配合，确保安全生产。

2.    负责消烟除尘设备的维护保养。

3.    负责检查电气设备运行情况，发现问题要立即与维修工联系。

4.    负责消烟除尘车的卫生和岗位卫生，符合管理的其他规定。

5.    认真填写岗位操作记录及交接班记录。

二、岗位操作：

正常操作

1. 开车前应先鸣笛，并注意车辆前方是否有人，或其他障碍物。

2. 消烟车行车：电调换主令控制手柄位置实施调换，低速起步，然后根据实际情况调换成中、高速行使，停车之前须先减速至低速停车。

3. 消烟车到位：将消烟除尘车准确定位于已打开导烟孔的炭化室，并使升降导套下降到位。

4. 推焦消烟：

①推焦时，拉起机侧，焦侧套筒升降机构，使闸板处于关闭位置（电液推杆前移）。

②启动焦侧连接装置的电液推杆，与拦焦机接口对接，打开电动煤阀，推焦除尘系统工作。

③工作时，先启动水泵电机，使供、排水系统工作。

④当装煤推焦车开始移动加煤时，启动消烟车水泵风机，此时观察水泵、风机是否正常启动并运行，如果出现意外迅速检查水泵风机是否掉闸，合闸后重新启动。风机正常运转后，再调整风机电机转速，控制好系统压力，消烟除尘开始工作。

⑤工作结束后，风机电机先停，必须严格保证整个系统内无烟尘后方可启动行走减速机。

⑥水泵电机后停。

⑦关闭焦侧连接装置碟阀，推焦的消烟除尘工作结束。

5．装煤消烟：推焦结束后，开启水泵（要经常掌握水泵的水量，发现不上水和水量不足时，要及时处理，或汇报维修处理），等拦焦车关闭炉门，并发出允许加煤信号后，启动风机，将风门打开，开始捕集装煤产生的荒煤气及煤尘，经燃烧、净化、分离后排入大气。同时观察风机出口状况，如有异常应采取紧急措施。

①启动套筒升降机构电液推杆使阀板处于开启位置，同时活动导套落下，按推焦时③至⑥的操作程序进行装煤时的消烟除尘工作直至工作结束。

②装煤过程中，要随时观察燃烧室火焰燃烧情况。

6．消烟除尘结束后，炭化室机侧炉门关闭，提升导烟套，待导烟孔盖复位后，关闭风机再关水泵，鸣笛后将消烟除尘车开至下一出焦炉号的炭化室。

7．消烟车水温度超过50°C时，应重新换水，否则不可工作。

8．消烟车技术规定

⑴走行速度：40m/min

⑵燃烧室容积：48.2m3

⑶喷淋洗涤除尘器内径：1.6m

⑷通风机流量：25916m3/h。全压：11771pa。

⑸自吸泵流量：20m3/h，扬程：70m

⑹焦侧直接装置导套行程：220±20mm

⑺文氏内径：280mm

⑻水气分离器内径：1.6m

⑼燃烧室内压力超过2000pa时，放爆盖应能自动打开。

特殊操作

1．消烟除尘车在第一次进行消烟或间隔时间较长的情况下，应注意消烟除尘车启动后荒煤气是否燃烧，如果未燃烧应立即将消烟车开至端部（水泵、风机不停）。将车内的荒煤气抽净，再开至原炭化室导烟孔继续消烟。

2．如果在消烟过程中发生停电，停电时间较短，应立即重新开启水泵和风机。在风机启动失败后，检查风机变频器是否欠压保护。如果是应当按R键复位重启。如果风机还不能重启动，迅速移走消烟车并通知推焦车设备情况。停电时间较长，应立刻开启燃烧室放散孔盖，并及时向班长汇报，组织人员将消烟除尘车推至端部。

3．消烟除尘车在消烟过程完毕后，发现导套提不起来，应立刻通知维修人员。

4．风机、水泵出现故障时，应及时将消烟车开至端部，通知维修人员进行处理。

5．高速行驶时，禁止紧急制动停车。

6．非特别紧急情况，严禁采用打倒车方式制动。

7.按推焦计划和顺序每次最多允许打开两个炭化室的上升管盖和导烟孔盖。

8.提前检查消烟车用的上、下水槽。保持上水槽液位在2/3处，下水槽无积水、堵塞现象。

9.上水槽水位低于1/3应立即打开进水阀给水，并观察给水情况，如果无水及时检查汇报车间，并与熄焦岗位联系。

10.上升管盖和大盖的开启时间不得超过20min。如果因故延长推焦时间应关闭上升管盖和大盖，保持炉温。防止焦炭自燃，只有接到生产命令后方可正常操作。

11.当消烟车因故不能运行时，经车间同意继续加煤。此时消烟车司机负责对操作炉号进行关闭翻板，打开上升管盖，打开大盖。准备好引火种通知加煤，加煤时将大盖煤气点着，减少污染，当加煤结束，炉门关好后，盖好大盖，打开翻板，关闭上升管盖，完成操作。

三、安全规定

1.    行走前先鸣笛，注意四周情况。

2.    操作过程严禁说笑、打闹、

3.    严禁睡岗和脱岗。

4.    上岗前必须穿戴好劳动保护用品。

5.    定期检查防爆装置的启闭是否灵活，并检查防爆器的压力情况。

四、消烟除尘设备

1.    消烟除尘车型号 HX08

2.    电机功率 220KW

3.    设备总重：65T（耐火砖重23T）

4.    通风机型号：9-19NO.14D左90°

5.    自吸泵型号：UH0520

6.    电液推杆型号（导套升降）XDG750-520/100

消烟除尘车司机岗位交接班制度

一、交班者

1.    交班前把消烟除尘车的卫生清扫干净。

2.    交班时要把本班生产操作，设备运转情况及存在的问题，详细向接班者汇报，并把本岗位的一切设备、工具完整地交给接班者。

3.    交班时，不准擅自脱离岗位，也不准离开岗位交接班。

二、接班者

1.    按时参加班前会。

2.    接班前15分钟到达岗位，检查下列各项：

⑴消烟除尘车摩电道开关是否在自供位置。空载启动车辆，升降导套是否正常。

⑵所有机械传动部分螺丝、销子有无松动。

⑶摩电道刷子担的位置是否正常。

⑷各种仪表是否正常。

⑸水泵、电机运转是否正常。

3.    接班时要认真听取交班者关于上班生产、设备情况及存在问题的口头汇报。

4.    接班后要向生产班长汇报接班情况。

调火岗位操作规程

一、职责

1.    调火工必须为焦炉生产出优质焦炭和化学产品，不断地提高焦炉热工效率做细致的工作。

2.    按规定测量温度、压力、并做及时调整。

3.    制定出切实可行的加热制度，使焦炭上下、机焦侧各点同时成熟。

4.    维护时加热系统设备，保证正常加热。

5.    维护好护炉铁件，延长焦炉使用寿命。

二、技术规定

1.    燃烧室立火道，测温点在交换后20秒的温度不得超过1450℃，不得低于1100℃。

2.    硅砖蓄热室顶部温度不得超过1320℃。

3.    小烟道温度不得超过450℃分烟温度不得超过350℃。

4.    集气管温度应保持在80～100℃。

5.    炭化室炉顶空间温度应保持在800±30℃不应超过850℃。

6.    焦饼中心温度最终温度应保证在1000℃±50℃。

7.    燃烧系统和炭化室的压力制度的制定，应能保证整个结焦时间内，燃烧室内气体和外界空气不致漏入炭化室。

8.    规定集气管压力时，应保证炭化室底部压力在结焦末期不小于5Pa。

9.       集气管压力确定，应考虑夏、冬季大气温度变化，使煤气静压头有10—20Pa的变化。

10.   炉顶看火孔的压力应保持0—5Pa。

11.   无论结焦时间长短，空气蓄热室顶部上升气流的负压应保持大致不变，其吸力不得低于30Pa。

12.   每个蓄热室顶部吸力与标准蓄热室比较，上升气流时不超过±2Pa，下降气流时不超过±3Pa，边蓄热室上升气流允许相差±4Pa，下降气流时允许相差5Pa。

13.   当煤气总管压力下降至500Pa时，必须停止加热。

14.   加热停止后，应立即准备废气交换。在进行废气交换时调节旋塞应关闭，禁止将废气铊换向至中心位置。

15.   钢柱上、下部大弹簧承受压力要均衡，应保持9—11t，不得超过12.5t。

16.   钢柱曲度增加到400Pa以上时，必须采取措施处理。

17.   炉顶横拉条被拉细到350Pa时应进行更换。

18.   投产两年后的焦炉、炉长年伸长率一般不超过0.035％；当超过0.05%应检查原因。

| 炉体伸长量= | 上横铁部位伸长量+下横铁部位伸长量 | mm |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

19．      a值应在1.2—1.25

| A=1+ | KO2—0.5CO |  |
| --- | --- | --- |
|  | CO2+CO | 焦炉煤气K值为0.43 |

三、操作细则

Ⅰ. 一般规定：

1.    燃烧室所有火道温度，在任何时候都不得高于1450℃，不得低于1100℃。

2.    加热制度应稳定，测温时先与交换机对好表，两个交换的测温速度应一致。

3.    打开看火孔眼盖不能超过5个，不准有煤粉、杂物掉到立火道内，测完后盖好小盖。

4.    火道测温点应为灯头砖周围。

5.    测横排温度和炉头温度都应在相邻的两个交换内测完。

6.    大雨、大雪、风大、烟大、汽大时不准测温。

Ⅱ. 各部温度的测量：

1.    横排温度

①   交换后10分钟开始测一次测10排。为了进行比较，单号燃烧室从机侧开始测温，双号燃烧室从焦侧开始测温。并编制10排及全炉温度曲线。

②   从机侧第2火道至焦侧2—4火道的温度应均匀上升并接近一直线，横排最高温度点应在焦侧第2—4火道。相邻火道温度差不大于20℃为合格，各火道温度与标准线相对应的温度差不大于20℃。（横排标准线应以机、焦侧标准温度差为斜度，各火道温度靠近，最多者画出。）

2.    炉头温度：

①   交换后10分钟测量，先从交换机端开始。

②   分别算出机、焦侧炉头平均温度。炉头温度与其平均温度差不大于±50℃，温度不换算冷却值。

③   炉头温度不低于1100℃，当大幅度延长结焦时间时，炉头温度应保持950℃以上。

④   算出炉头温度系数KL。

| KL= | 测量的炉头数—与平均温度差±50℃ |
| --- | --- |
|  | 测量的炉头数 |

3．   热室温度

①交换后立即测上升气流，从交换机端焦侧开始，由机侧返回，并在两个相邻交换测完。

②测点应为蓄热室内温度最高处，硅砖蓄热室顶部温度不得超过1320℃，粘土砖不得超过1250℃。

③测完后将小盖盖好。

④分别算处平均温度。

4．小烟道温度：

①检查好500℃水银温度计，用石棉绳缠好。

②在上升气流时将温度计插入废气瓣测温孔内，深度为200—250mm。

③在下降气流交换前5分钟读数，并将温度计插入相邻上升气流废气瓣测温孔内。

④温度计取出后，将测温孔堵好。

⑤   小烟道温度不得超过450℃，达到500℃时，应查明原因进行处理。分烟道温度不得超过350℃。

5．焦饼中心温度：

① 选择结焦时间，温度正常的炉号。

②装完煤后测量煤线，将两端的炉盖换带孔的炉盖，孔中心线对准炭化室中心。

③将不同长度的内部清洁平直的6根铁管，分别垂直的插入炉内。

④密封好铁管和火盖，再将上升管盖好。

⑤出焦前1小时30分开始测温，每隔30分钟测一次，测三次即可（用高温计分别测三根不同长度管底部温度）

⑥   出焦前测出该号两侧横排温度。

⑦   测完温打开上升管，将管拨出平直，同时测出焦线。

⑧   出焦时观察焦饼情况。

⑨   焦饼中心温度一般为1000±50℃。

⑩   整理好记录，按规定上帐。

6.炉顶空间温度：

①选择生产，温度正常的炉号。

②用1.2米铁管插入机侧第一个加煤孔，从2/3结焦时间起用高温计测量管底部温度，隔30分钟测一次，共测三次。

③炉顶空间温度宜控制在800±30℃，不应超850℃。

④出焦前打开上升管将管拔出，测量焦线。

⑤整理好记录，按规定上帐。

7.炭化室墙温度：

①与推焦工长（班长）联系好，不准往炉内扔炉头焦。

②推完焦后，对好炉门时，从焦侧开始测量，打一个炉口测一个炉口，测完盖好盖。

③测量地点上部跨越孔处（21—22层），中部距炭化室底1.5m处（15—16层）下部是距炭化室底300mm处（2—3层）。

④测量时应从上向下测两面炉墙。上、中、下三点应成一直线，注意不测有石墨的地方。

8.冷却温度：

①选择加热正常相邻九个燃烧室。

②测量前必须与在班测温工，交换机工联系好，测量前至测完都不准改变加热制度和拨表。

③一台高温计每个交换测一个火道温度。

④交换后20秒立即测量，交换后一分钟再测，以后每分钟测一次，测至交换后15分钟。

⑤主火道小盖测时打开，然后就盖好。

⑥机、焦标准孔全部测完后，进行整理记录，分别计算出机、焦9个立火道每次测量的平均值，并算出每分钟与20秒温度差（此数值为20秒到每分钟温度下降值即冷却温度）。

（二）测压操作：

Ⅰ一般规定：

1.    测吸力和燃烧系统压力时，必须与交换机工联系好，保持加热制度不变。

2.    大风、大雨、加热系统不正常时不能测压。

3.    插管必须严密，标准管与相对管在测量同部压力时插入深度必须一致。

4.    测压前必须将斜型表检查好，保证准确，灵活好用。

5.    测压表和胶管不准长期放在高温处。

Ⅱ各部压力的测量：

1.    蓄热室顶部吸力：

①   选择温度较好，吸力稳定的蓄热室为标准号。

②   将表摆好，标准号与表负端相连，测量管与表正端相连。

③   交换后5分钟开始从交换机端测下降气流。两个交流测完一侧。

④   无论结焦时间长短，空气蓄热室顶部吸力不得低于30Pa。

⑤   每个蓄热室顶部吸力与标准蓄热室比较，上升气流时不超过±2Pa，下降气流时不超过±3Pa，边部蓄热室上升气流时允许相差±4Pa，下降气流时允许相差±5Pa。

⑥   测完按规定上帐。

⑦   测量吸力最好是在检修时间进行，但与标准蓄热室有关的炭化室，应在装煤后三小时才好。

2.    炭化室底部压力

①   选择好机侧吸气管底下的一个炭化室，将炉门测压孔打开。

②   在装煤前或在结焦中期，将1.2m长细管平斜插入炭化室，距炉墙20—30mm（焦炭与炉墙之间空隙处）。

③   出焦前30分钟时测量。

④   事先要与上升管工联系好，不要打开上升管盖。

⑤   测前用铁丝把管透开，冒出黄烟为止，并用胶管与斜型表相连。

⑥   当集气管压力稳定时，上下同时读数，连测三次求出平均值。

⑦   将集气管压力变动几次（其中必须有一次使炭化室压力为零），同时测量几次。

⑧   测完将管拔出，通知上升管工打盖出焦。

⑨   根据测量，集气管压力应确定在结焦末期不小于5Pa。

3.    蓄热室阻力的测量：

①   将斜型表摆好，用相同长度胶管两根分别与表正负端相连，胶管另一端按上铁管。

②   交换后5分钟开始测下降气流，将与负端相连管插入蓄热室顶部，另一端插入废气瓣测温孔，读出压差。

③   一侧应在相邻两个交换测完。

4.    五点压力：

①   选择有代表性的两个相邻燃烧室和上升、下降气流时相应的蓄热室。

②   用三块斜型表，分别测量看火孔压力，蓄热室顶部压力和废气瓣测温孔处压力。

③   交换后5分钟同时测出上升、下降气流各点压力，测3—5次即可。

④   交换后再重复测量一次。

⑤   相邻两个交换测完一侧。

⑥   机、焦两侧应在两个小时完成。

5.       看火孔压力

①   检修时间在炉顶进行。

②   将表摆好，正端与标准火道相连，用负端连接管测各火道（指直行标准孔）。

③   交换后5分钟开始测上升气流。

④   相邻两个交换内测完一个炉。

焦炉工艺系统检查制度

| 序号 | 项 目 | 测 量 周 期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 机焦直行温度 炉头温度 横排温度 蓄热顶温度 炉顶空间温度 焦饼中心温度 冷却温度 小烟道温度 看火孔压力 炭化室底部压力 五点压力 蓄热室顶部吸力 炭化室墙上、下温度 蓄热室阻力 交换开闭器风门检查 | 每四小时一次 每月一次 每季一次 每月一次 每季一次 每年一次 每六个月一次 每月一次 每月一次 每年二次（夏冬季） 不定期 半月一次 不定期 每年一次 每天一次 | 焦炉煤气加热时酌情增加 强化生产时加测 结焦时间改变,配煤比变动大也加测一次 结焦时间改变,配煤比变动大也加测一次 结焦时间改变1小时以上时也测一次 在靠集气管出口的炭化室内测量 |

（四）

1.设备检查：

① 每天检查煤气、废气系统各设备运转情况，煤气行程不得超过±3mm，废气行程不得超过±5mm。

②   每周检查交换旋塞和加减旋塞灵活情况。

③   每周对风门、铊杆检查和清扫。

④   每周对需加油地点加油。

2.       清洗交换旋塞

①   在下降气流时，先把加减旋塞关闭，卸下交换旋塞，分别用油布清洗旋塞皮子和芯子，然后上好油。

②   放好弹簧片，再上好螺丝，保证旋转灵活，不漏气。

③   一定要把方向找对。

3.    洗加减旋塞：

①   停止加热（详细步骤见特殊操作）.

②   当用蒸汽清扫30分钟以上时，进行检查管道内是否有煤气，根据情况是否可以清洗。

③   清洗方法同清洗交换旋塞（洗时注意石棉绳垫圈不要碰碎）。

④   安装时保证旋转灵活，不漏气，并处于关闭位置。

4.       更换孔板

①   在下降气流时，将加减旋塞关闭后进行更换。

②   取下原来孔板，将要换上的孔板放好，注意孔板和石棉垫的位置一定要正，然后对紧好螺丝，不能漏气。

③   打开加减旋塞。

5.    立火道、卧管吹风

①   将相应的加减旋塞关死，拔下连接管，通知炉顶。

②   把吹风所用的胶管和铁管接好。

③   得到通知后，进行吹扫要吹的立管和卧管。吹风时间一次不要太长，一次不行等管凉后再吹。

④   吹好后通知炉下，上好连接管，打开加减旋塞。

（五）铁件管理

1.       一般规定

①   对各测量基点一年应进行核对一次。

②   炉长和钢柱曲度每个季度测量一次。

③   大弹簧每月测量一次。

④   大弹簧吨位应保持在9—11t。

2.       炉长和钢柱曲度的测量

①   先分别将机、焦各线一端固定好，把线放在线架刻印处，另一端用拉紧器将线拉紧。

②   详细检查钢线不折扣，或接触障碍物。

③   按要求分别测出钢线到炉体和钢柱的距离。测量时注意视线垂直钢板尺，钢板尺应水平放置，尺上的刻度应平行于钢线。

④   测量后必须及时拆除钢线，放下线架的横铁。

3.       炉体伸长按下列公式计算

L=L机＋L焦

式中：

L=表示同一标高炉体总膨胀值（与设计长度之差）以mm计算。

L机——表示同一标高机侧炉体膨胀值，以mm计算。

L机＝A1－B1－（S/2＋b＋t）

L焦——表示同一标高焦侧炉体膨胀值，以mm计算。

L焦＝A2－B2－（S/2＋b＋t）

A1,A2——分别表示同一标高处机、焦侧的钢线至焦炉中心线的距离，以mm计算。

B1,B2分别表示同一标高处机、焦侧的钢线至保护板正面的实测距离。以mm计算。

S——设计长度。（炉体冷态设计长度）以mm计算。

b——燃烧室或蓄热室保护板的厚度以mm计算。

t——保护板与炉头墙的缝隙。（以mm计算）。

如果炉长测量位于砖表面时，则b,t值为零。

4.    钢柱曲度的计算

①   公式法

A=（a－c）＋（b－a）L/E

A——表示钢柱曲度

a——上部钢线到钢柱表面的距离。

c——中部钢线至钢柱表面的距离。

b——下部钢线至钢柱表面的距离。

L——上部钢线与中部钢线的距离。

E——上部与下部钢线间的距离。     单位mm表示

如钢柱中部正面有补强板时，其厚度值在计算时应在C值内。

5.    弹簧的测量

①   按定点测量弹簧高度。

②   测量时要详细检查各弹簧的工作状态，不得有压靠或压断现象。

③   按弹簧负荷试压表根据测量换算出每个弹簧负荷量。

④   及时将每个弹簧负荷调节到规定范围。

（六）特殊操作

1.    焦炉停止加热的条件

①   煤气主管压力低于500Pa时。

②   煤气管道损坏而影响加热时。

③   烟道系统发生故障，无法保持所需的必要吸力时。

④   有计划或其它事故而造成长期停止出焦时。

⑤   交换设备（如交换机和交换链条）发生事故并在短期内不能修复时。

2.    停止加热的步骤

①   立即用交换机将交换旋塞关闭，并拉下自动交换开关。如遇到停电，用手摇装置进行上述操作。

②   关闭机、焦两侧和总烟道翻板。

③   将废气瓣进风口用石棉板盖上，留5—10mm缝隙。

④   将所有加减旋塞关闭。

⑤   如停止加热时间较长或要处理与煤气管道有关地方时，须关闭煤气管道总阀门，打开煤气放散管，同时向管道加入蒸汽。

⑥   加蒸汽前应把所有仪表阀门关死。

⑦   每30分钟进行一次废气系统交换。

3.       焦炉加热时的步骤

①   停止向煤气管道加蒸汽。

②   打开煤气总阀门，以煤气置换蒸汽10分钟。

③   在煤气管道上取样，做爆发试验，合格后将放散管关死。

④   将机、焦侧和总烟道翻板打开，吸力达到要求。

⑤   取下各风门上的石棉板。

⑥   与仪表工联系，打开各仪表阀门。

⑦   用电动或手动将交换旋塞开正。

⑧   再一个个地打开加减旋塞，向炉内送煤气。同时有专人看煤气主管压力变化情况，压力低于1000Pa时，停止向炉内送煤气，待压力增加稳定后再送。

四、安全规定

1.     不穿戴好劳动保护禁止上岗工作。

2.     测温时注意炉顶煤口大盖。

3.     打看火孔的火钩应有横梁。

4.     打盖时应站在上风侧，脸不准对看火孔。

5.     在炉顶禁止倒退行走。

6.     不准在立火道内烧铁物，立火道内掉进物，立即想法取出。

7.     调火的工具使用前必须检查，以免掉入炉内。

8.     使用完的工具，必须放到指定地点。

9.     从炉顶禁止任意向下扔东西。

10. 严禁一个人在蓄热室顶部工作。

11. 交换机运转时，不准对交换系统进行修理和加油。

12. 蓄热室内不准放氧气瓶和乙炔瓶。

13. 在蓄热室内动火时必须有动火证。

14. 清扫横管小孔板时，丝堵不准放横管上，防止掉下砸伤人。

测温工岗位操作规程

一、职责：

1.    掌握好加热制度，并根据温度和其它因素随时变更，使全炉温度均匀、稳定。

2.    为掌握炉温情况，每隔4个小时测一次直行温度，必要时还需抽测直行温度。

3.    按规定的周转时间给下一个班排好推焦计划。

4.    认真填写好推焦和测温大帐，并计算出推焦系数K，直行温度均匀系数Kb和安定系数Kc。

5.    发现高温和推二次焦，必须测出横排温度。

6.    定期测量蓄热室温度。

7.    维护、保管好高温计。

二、技术规定

1.    燃烧室立火道温度任何时候都不得超过1450℃，不得低于1100℃。

2.    蓄热室温度不得超过1320℃，不得低于900℃。

3.    小烟道温度不得超过450℃，分烟道温度不得超过350℃。

4.    炉顶看火孔压力在下降气流时，应持0—5Pa。

三、操作

1.    一般规定

①   测温前必须检查高温计是否好用，以免影响测温，测温前必须与交换机对表。

②   测温时打开的看火孔盖不得超过5个。

③   焦炉温度不得高于1450℃，不低于1100℃。

④   各火道温度与平均温度相比，过高、过低都须查找原因，并进行处理。

⑤   发现高温和低温应汇报上级领导，以便及时处理。

⑥   雨大、汽大、烟大时禁止测温。

⑦   测温地点为灯头砖周围。

2.       直行温度

①   交换后10分钟从交换机端开始，在相邻两个交换测完。（标准火道7孔和22孔）。

②   测完后按冷却温度校正值和高温计校正值，换算为交换后20秒的温度，求出平均值并上帐。

3.       蓄热室温度测量

①   换后立即测上升气流。

②   从交换机端焦侧开始，由机侧返回。

③   测温点为温度最高处。

4.       几个系数的算法：

①   推焦系数K

K=K1×K2

K1—计算系数

K2—操作系数

| K1= | 本班计划炉数—与规定结焦时间相差±5分钟以上的炉数 |
| --- | --- |
|  | 本班计划炉数 |
| K2= | 本班实际出炉数—与计划时间相差±5分钟以上的炉数 |
|  | 本班实际出炉数 |

推焦系数K3评价焦化厂管理水平、计算公式

K3=K1×K2

②   直行温度均匀系数（Kb）

| Kb= | （M-Am）+（M-Ak） |
| --- | --- |
|  | 2M |

M—焦炉燃烧室数

Am—机侧测温火道温度超过其平均温度±20℃（边炉±30℃）的个数。

Ak—焦侧测温火道温度超过其平均温度±20℃（边炉±30℃）的个数。

计数时应将检修炉和缓冲炉除外。

③   直行温度安定系数（Kc）

| Kc= | 2N-（AM+AK） |
| --- | --- |
|  | 2N |

N—昼夜内一座焦炉上的直行温度测量次数

AmAk—分别为机、焦两侧平均温度与规定的标准温度相差±7℃以上的次数。

5.    特殊操作

见交换机工岗位特殊操作

四、安全规定

1.    测温时必须把高温计小皮带背好。

2.    测温时注意出炉号大盖及其它障碍物。

3.    打看火孔盖的火勾应有横梁。

4.    在炉顶禁止倒退行走。

5.    不准在立火道内烧铁物，炉内严禁掉入铁物。

6.    不准一个人在蓄热室工作。

五、手提式红外线测温仪

1.    型号：

测温工岗位交接班制度

一、交班者

1.    下班前30分钟做好岗位交班准备工作。

2.    详细向接班者汇报：

⑴本班操作和设备的使用情况。

⑵工具使用数量和卫生情况。

⑶红外线测温仪的使用情况。

⑷标准直行温度情况。

⑸焦饼成熟情况。

3.    交接班时设备操作由交班者负责，待交班者确认无问题后，交班者方可下班。

4.    交班者不得隐瞒事故，一定在岗位上交班，否则一切后果由交班者负责。

二、接班者

1.    参加班前会

2.    掌握本班出炉计划

3.    接班前15分钟到岗位上进行对口现场交接。

4.    交接班者，同时检查标准温度情况，煤气供应系统是否正常，红外线测温仪是否正常。

5.    详细听取交班者汇报。

6.    如发现操作不正常、现场紊乱、工具不全或发生事故，应查明原因，协同处理。

7.    经检查确认无问题后应予接班。

交换机工岗位操作规程

一、职责

1.    按时用交换机交换煤气、空气和废气，保证焦炉温度均匀、稳定。

2.    保证加热制度达到规定标准，随时注意仪表指数，并定时准确记录。

3.    保养和维护好交换系统所属设备。

4.    保持和清扫交换系统的工业卫生。

二、技术规定

1.    回炉煤气主管压力不得低于500Pa，支管压力不得低于300Pa。

2.    总烟道吸力应保持在250——300Pa。

3.    交换机操作必须按加热制度进行。

4.    交换周期：20min。

5.    交换时间：46.6s。

6.    液压站工作压力：6Mpa。

7.    手动交换时间：10min。

三、岗位操作

1.    一般规定：

①   煤气主管压力低于500Pa，应立即停止加热。

②   随时检查加热制度情况，必须按时、认真、准确填写。

③   交换时必须提前一分钟站在交换机旁，注意交换情况，发现异常现象立即拉下电源开关。

④   仪表失灵时，应立即找仪表工修理。

⑤   应保证每天与标准时对一次表。

⑥   定时放出煤气管道存水。

⑦   严禁交换机在交换中心位置停转，如遇到停电立即改为手动交换。

⑧   交换系统传动设备修理后，应先用手动交换，没有问题后再改为自动交换。

2.              正常操作

①   每30分钟交换一次，交换时注意机械运转情况和链条是否正常，发现问题立即汇报处理。

②   交换后进行两侧检查废气铊是否落严，风门开度大小和煤气系统是否有着火的，发现问题及时处理。

③   检查水封、水位和分烟道吸力是否适合。

④   回来检查煤气流量、压力、吸力是否符合规定。

3.    特殊操作：

⑴焦炉停止加热的条件：

①   煤气主管压力低于500Pa时。

②   煤气管道损坏而影响加热时。

③   烟道系统发生故障，无法保持所需的必要吸力时。

④   有计划或其它事故而造成长期停止出焦时。

⑤   交换设备（如交换机和交换链条）发生事故并在短期内不能修复时。

⑵停止加热的步骤：

①   立即用交换机将交换旋塞关闭，并拉下自动交换开关，如遇到停电，用手摇装置进行上述操作。

②   关闭机、焦两侧分烟道和总烟道翻板。

③   将废气瓣进风口用石棉板盖上，留50——100mm缝隙。

④   将加减旋塞全部关闭。

⑤   如停止加热时间较长或要处理与煤气管道有关地方时，需关闭煤气管道总阀门，打开煤气放散管，同时向管道加入蒸汽。

⑥   加蒸汽前应把所有仪表阀门关死。

⑦   每30分钟进行一次废气系统交换。

⑶焦炉加热时的步骤：

①   停止向煤气管道加蒸汽。

②   打开煤气总阀门，以煤气置换蒸汽10分钟。

③   在煤气管道上取样做爆发试验，合格后将放散管关死。

④   取下各风门口上的石棉板。

⑤   将机焦侧分烟道和总烟道翻板打开，吸力达到要求。

⑥   与仪表工联系，打开各仪表阀门。

⑦   用电动或手动将交换旋塞开正。

⑧   再一个个地打开加减旋塞，向炉内送煤气。同时有专人看煤气主管压力变化情况，压力低于1000Pa时，停止向炉内送煤气，待压力增加稳定后再送。

⑷自动交换改为手动交换时：

① 拉下电源开关。

② 将离合器拨到手动位置。

⑸手动改为自动交换时：

①将离合器拨到自动交换位置。

②合上自动交换电源开关。

四、设备维护

1.     了解本岗位主要设备的性能、作用、规格及事故处理方法。

2.     接班后对本岗位设备都要认真检查：运转是否正常，是否缺油，固定螺丝是否松动等。

3.     设备运转时，注意检查运转情况，发现问题及时修理。

4.     每个白班检修时，都要对设备润滑部分进行加油。

5.     定期检查油标，按时加油和换油。

6.     白班检修时间要对设备进行清扫工作。

7.     设备不正常时，严禁强行操作。

8.     对于设备出现的小毛病，自己能修理和处理的问题尽量自己动手。以保证生产能正常进行。

五、安全规定

1.     禁止在交换机室内吸烟。

2.     严禁煤气主管压力低于500Pa时继续使用加热。

3.     交换机电源开关不得乱动，特别注意交换方向准确。

4.     交换时必须站在电源开关旁，有问题立即拉下电源开关。

5.     在交换机室和蓄热室动火时，必须有动火证。

6.     在班时间不得擅自离岗和睡觉。

7.     交换机室严禁非有关人员逗留。

8.     外地人员来参观时必须经上级领导批准并登记。

六、主导设备

1.     自动交换机

①型号JM4.3-1型交换机。

②自重：3.413T

③油泵型号：YB-74B-FL

④油泵电机型号：YB160M-6

交换机岗位交接班制度

一、交班者：

1.    交班前将本工作区域清扫干净，交换机各部位清扫干净，在清扫交换机时，必须将总开关搬至“停”位，清扫后再复原位。

2.    工具放在指定位置。

3.    详细向接班者汇报：

⑴本班操作和设备的使用情况。

⑵工具使用数量和卫生情况。

⑶各种仪表的工作情况。

⑷发生事故、不正常现象的处理经过和注意事项。

4.    交接班时设备操作由交班者负责，待交班者确认无问题后，交班者方可下班。

5.    交班者不得隐瞒事故，一定要在岗位上交接，否则一切后果由交班者负责。

二、接班者

1.    参加班前会

2.    接班前15分钟到岗位上进行对口现场交接。

3.    交接班者检查下列各项：

（1） 交换机的方向和滑块位置是否正确。

（2） 各计量仪表是否正常运转。

（3） 烟道吸力，煤气流量，与管压力、阀后温度是否符合要求。

（4） 交换机运转是否正常。

4.    详细听取交班者汇报。

5.    如发现操作不正常，现场紊乱，工具不全或发生事故，应查明原因，协同处理。

6.    检查操作记录，填写是否完整。

7.    经检查确认无问题后应予接班。

上升管工岗位操作规程

一、职责

1.    经常保持集气管压力在生产所规定的范围内。

2.    经常保持氨水管和喷头畅通，使集气管温度在80～100℃。

3.    经常保持本班分担区的上升管、桥管畅通，不结石墨，以及翻板灵活好用。

4.    出炉前5分钟负责处理上升管和桥管。

5.    定期对翻板轴进行加油和清扫，保证翻板灵活。

6.    定期对本班分担区工业卫生进行清扫。

7.    调节机和仪表有问题，及时和仪表联系，并用手动保持集气管压力。

8.    定期检查调节机的油量，并要定期加油。

二、技术规定

集气管压力不得超过200Pa.正常应在100—120Pa，结焦时间延长加大到130—150Pa。

1.    集气管煤气温度在75—85℃。

2.    炉上氨水总压力不得小于0.25Mpa。

3.    放散时集气管压力要保持比正常值压力大20—40Pa。

三、岗位操作

1.    集气管压力超过200Pa时，立即放散，然后汇报处理。

2.    集气管温度超过100℃时，应立即逐级报告并检查处理。

3.    集气管压力严禁负压操作。应保持在100—120Pa。

4.    出炉时，打上升管盖不得超过两个。出炉前20分钟，关翻板，打上升管及机焦侧加煤孔盖。在此期间检查氨水喷洒情况，清扫上升管、桥官水封阀体。严禁装煤后清扫上升管。

5.    发现集气管压力超出生产规定范围，立即进行调整。

6.    按推焦计划打上升管盖，先敲活上升管盖，关好翻板再拉开大盖。

7.    推焦前对上升管和桥管进行吹风和清扫，清扫时检查氨水喷洒情况，发现问题立即处理。

8.    装煤后打开翻板封好上升管，杜绝冒烟、着火。

9.    定期在检修时间对翻板轴头进行加油维护，保证翻板灵活。

10.定期对氨水支管和喷头进行检查和清扫。

11.清扫桥管和翻板时，用蒸汽封上升管口。

12.清扫上升管时，用压缩空气封上升管口。

四、特殊操作

1.    鼓风机停转和开车时。

①立即停止集气管压力调节机。

②打开放散管进行放散，压力超过200Pa时，需打开几个新加煤的炉号上升管放散，同时关闭翻板。

③保持集气管压力比正常时大20—40Pa 。

④当集气管压力超过200Pa时，鼓风机方可开车，并及时关闭放散管和上升管。

2.    停氨水时。

①关闭氨水总阀门。

②打开冷水阀门通入清水代替。（集气管温度不超过200℃不送冷水）

③关闭通入集气管的氨水阀门。

④打开通入集气管蒸汽阀门。

3.    重新送氨水时

①关闭清水管阀门。

②打开总氨水阀门。

③检查各氨水喷嘴，喷洒情况。

4.    集气管着火时

①维持集气管正压，严禁负压。

②用蒸汽吹喷着火处。

5.焦炉放散点火时

①确认需要放散。

②首先打开放散点火火种：

a.打开点火箱；

b.打开净煤气阀门；

c.按下点火按钮，确认点火火种点燃。

③当集气管压力＞250pa时（25mmH2O），先打开一个放散管；如果集气管压力继续上升时，则打开另一个放散管（点火过程见第三条）。

④交接班必须按照第二条确认引火种是否能点燃，如果不能点燃及时通知仪表工检修直到点火成功。

五、安全规定

1.       上升管走台严禁放易燃品。

2.       按出炉计划清扫上升管时，用压缩空气和蒸汽压火时，防伤人。

3.       上岗时穿戴好劳保用品，以免烧伤和烫伤。

4.       行走时，严禁踩装煤孔盖，防止掉炭化室中。

5.       严禁氨水流入炭化室。

6.       严禁在走台上工作时，将工具掉下伤人。

7.       禁止在下风侧操作。

8.       严禁用降低集气管压力方法去消灭冒烟着火现象。严禁向集气管内吹风灭火。

9.      不得随意打开放散管放散。严禁未关闭翻板就打开上升管盖。

上升管岗位交接班制度

一、交班者

1.    下班前30分钟做好岗位交班准备工作。

2.    详细向接班者汇报：

（1）    本班操作和设备的使用情况。

（2）    现使用数量和卫生情况。

（3）    发生事故，不正常现象处理经过和注意事项。

3.       交接班时设备操作由交班者负责。

4.       交班者不得隐瞒事故，一定在岗位上交班，否则一切后果由交班者负责。

二、接班者

1.    参加班前会。

2.    掌握本班出炉计划。

3.    接班前15分钟到岗位上进行对口现场交接。

4.    交接班者要检查下列各项。

⑴各种计量仪器是否好使，集气管压力、氨水管压力，集气管温度是否正常。

⑵自动放散装置是否正常。

⑶氨水是否畅通。

⑷各开闭口是否灵活。

⑸集气管压力自动调节系统是否正常。

5.       如发现操作不正常，现场紊乱，工具不全或发生事故，应查明原因，协助处理。

6.       经检查确认无问题后应予接班。

炉盖工岗位操作规程

一、职责

1.    负责出炉号的炉盖拉开，重新盖好，封好。

2.    定期认真清扫本班分担区内，炉口和炉墙石墨。

3.    出炉时检查炉体情况，发现问题及时汇报。

4.    维护好所使用的工具。

5.    随时消灭炉盖处冒烟冒火。

二、岗位操作

1.       装煤前5分钟拉开炉盖，并检查炉内情况。

2.       开始送煤饼时负责对接导烟车上的两个接口工作。

3.       导烟车走后，盖好大盖，并用泥浆封好，然后将炉顶清扫干净。

4.       导烟车途中遇突然停电，协助司机将车移开炉口盖好盖，来电后按正常操作处理。

5.       鼓风机停机和开机时，必须协助上升管工，打开上升管盖和关闭上升管盖。

6.       打炉口石墨时，必须在推焦前进行，打一个大盖用铁钎铲除石墨。

7.       出炉前先关翻板，后开上升管盖。

8.       装煤后，先开翻板，然后关上升管盖。

三、安全规定

1.       操作时必须注意风向，以免烧伤。

2.       注意导烟车行走，一定要站在安全地点。

3.       使用工具不准乱扔，更不准放在轨道上。

4.    工作时，脚不能踩在大盖上，更不能倒退走。

5.    各种铁器不准掉进炉内。

6.    不准坐在轨道上休息。

炉盖工岗位交接班制度

一、交班者

1.    交班前，要把工作区域的卫生清扫干净，使用工具要保证完整地交给接班者。

2.    交班时要把本班生产情况及存在的问题，详细向接班者汇报。

3.    未交班时，不准擅自脱离岗位，也不准离开岗位交接班。

二、接班者

1.       按时参加班前会，了解本班出炉计划。

2.       接班前15分钟到达岗位，检查下列各项：

⑴炉盖是否盖严，有无凸起及冒烟情况。

⑵上升管高压氨水阀是否关严。

⑶炉顶、端台和休息室的清洁情况。

⑷消烟除尘车的导烟系统是否正常。

3.       接班时要认真听取交班者上班生产情况、存在问题的口头汇报。

4.       接班后要向生产班长汇报接班情况。

集气管清扫岗位操作规程（上升管工负责）

一、职责

1.    按时清扫集气管，保证荒煤气畅通。

2.    清扫焦油盒内的焦油，保证氨水阀的灵活和清洁，每月必须活动加油。

二、技术规定

1.    集气管内集油厚度不应超过50mm。

2.    打开清扫孔，将钎子插入集气管内，能够靠自重往下滑动。

3.    集气管清扫孔下方及两清扫孔之间不可留下死角。

4.    集气管压力应保持在120Pa，禁止负压操作。

5.    低压氨水保持0.15—0.2mPa。

三、操作方法

1.    每周检查一次集气管氨水喷头保证畅通。

2.    每半月清扫一次集气管。清扫步骤：

①打开清扫孔盖，将钎子插入管内，使钎子球堵住清扫孔。

②按氨水流向活动钎子进行清扫。

③清扫完后，拔出钎子，立即盖好清扫孔盖。

3.    每周检查一次焦油盒情况，清除盒内焦油。

4.    每月检查一次吸气管，清扫步骤同上。

四、安全规定

①集气管、吸气管的清扫孔盖要有小链拴住，操作时防止盖板掉下伤人。

②在打开上升管炉号5米以内禁止清扫集气管。

③走台盖板要齐全，防止伤人。

④打清扫孔盖时，禁止用手提链要用钩子。

⑤操作时要站上风侧，防止被水烫伤。

炉门工岗位操作规程

一、职责：

1.    协助司机看准炉号进行摘门、对门。

2.    负责炉框、炉门内、外和道边的清扫工作。

3.    负责及时消灭炉门冒烟、冒火工作。

4.    负责炉头焦和余煤回收工作。

5.    定期向炉门顶丝上加油。

6.    保管和维护好推煤小车、提升机等设备及使用工具。

7.    保持好岗位工业卫生。

二、技术要求

1.    了解9—2串序编排，了解推焦三大系数的概念和意义。

2.    炭化室敞门时间不应超过7分钟，清扫炉门炉框不应超过5分钟。

3.    了解砂轮机的工作原理和安全注意事项。

三、岗位操作

正常操作

1.    按出焦计划，协助司机看准炉号，拔出安全销，开始摘门，把炉门移出。

2.    摘完门后，迅速清除炉门、炉框焦油和石墨。

3.焦炭推出后，及时清扫炉头焦，尤其下坎必须彻底清扫干净，再通知司机对门。

4.    机侧炉门工在推完后，将炉头焦清理干净后，通知推焦机司机开始送煤饼，然后关门插上安全销。

5.    炉门摘开超过7分钟不推焦时，应将炉头焦清扫干净，重新对上炉门。

6.    负责炉门的更换和炉门质量检查工作。

7.    炉门冒烟着火时，应用敲打锤敲打炉门道边上的敲打铁和用压缩空气及蒸汽，消灭冒烟着火。

8.    及时将回收的炉头焦运走，杜绝自燃。

9.    班中执行炉门设备巡回检查和维护保养制度。

10.炉门工待起门托钩到位后，方可打开炉门安全钩。

特殊操作：

1.    全炉停电不出焦时，协助其他岗位排出故障。

2.    如遇到推焦中途突然停电时，必须及时协助司机将推焦杆、导焦槽退回，并扒出导焦槽内的红焦。

3.    如果焦炭难推时，车间通知扒焦时，必须穿戴好劳动保护，进行扒焦。

四、安全规定

1.    严禁炉门未对上时，向炉头焦上泼水。

2.    严禁把转头，铁器和泥土扔入炉内。

3.    炉门冒火时，严禁用水熄火。

4.    严禁从平台和车上向下扔东西。

5.    严禁出焦过程中从推焦杆下面通过。

6.    严禁跨越导焦栅。

7.    严禁在取门机取、送炉门时，从前面通过。

8.    车辆行走时，不准上下车。

9.    各种工具必须放到指定地点，不准乱扔乱放，更不能放到铁道上。

10.   上岗前必须穿戴好劳动保护。

11.   操作时防止铁铲碰磨电道。

砂轮机安全操作规程

1.砂轮在启动前应先用手转一圈，确定运行良好，方可开机。

2.砂轮片外罩不得随意拆除，无外罩的砂轮，不准使用。

3.砂轮机启动后，待运行平稳后，方可进行磨削。

4.砂轮片与外罩之间不得有任何异物，以免飞出伤人。

5.磨削工件时，不可用力过度，不准使用砂轮片侧面磨削以免砂轮片破碎。

6.操作人员应站在砂轮片侧面工作，防止砂轮片飞出伤人。

7.砂轮片不准磨削任何软金属（铝、铜、铅）。

8.砂轮片应定期更换，并应有专人负责。

9.操作、维修人员进行清扫及维修时，应切断砂轮机的电源。

炉门工岗位交接班制度

一、交班者

1.    交班前把机、焦两侧操作平台清扫干净。

2.    交班时要把本班生产操作，炉门工作情况，存在问题，详细向接班者汇报。

3.    未接班时，不准擅自脱岗，也不准离开岗位系统接班。

二、接班者

1.    参加班前会。

2.    掌握本班出炉计划。

3.    接班前15分钟到达工作岗位，检查下列各项

（1） 机、焦两侧炉门工作是否正常。

（2） 本班的炉门清扫计划。

（3） 炉门冒烟冒火情况。

（4） 炉门清扫工具是否齐备、完好。

4.       接班时要认真听取交班者关于上班生产，设备情况及存在问题的口头汇报。

5.       接班后，须向生产班长汇报接班情况。

炉门修理工岗位操作规程

一、职责

1.负责对炉门的修理，炉门道边坏了及时修理。并做到半年炉门循环修理一次。

2.负责炉门维修计划制定和实施及炉门道边维护使用。

3.管理和维护保养好炉门修理站的一切设备。

4.督促焦炉操作人员正确操作，管理好炉门。

二、岗位操作

1.    与推、拦焦车司机联系，将要修的炉门放在旋转架上，插好安全销旋转180°。

2.    用卷扬机将炉门放倒后取下安全销，再拉起旋转架就位。

3.    对炉门进行全面检查、清扫、修复缺陷部位或更换不能修复的零件。

4.    重新放倒旋转架，装上炉门，插好安全销拉起旋转180°再放倒旋转架，对刀边进行平整修复，检查焊口是否断裂，调节好气密性，紧固螺丝。

5.    卸下横铁螺杆抹油、润滑，扭曲或变形严重不可修复的更换新件。

6.    炉门钩变形时，用气焊加热调正。

7.    断裂炉门钩不能更换时，加铁板焊牢。

8.    整个炉门钩更换，将旧炉门钩齐颈割下，用沉头螺栓将新挂钩固定好。

9.    炉门框断裂或变形较大时，应更换新炉门框。

10.   扎好石棉绳，安上新炉门框，用“J”型螺丝压紧。

三、设备维护保养

1.经常有专人检查上部和滑轮架情况及铁架和钢丝绳是否有断裂、螺丝松动。

2.经常检查电气设备的运转情况和减速机的油位。

3.工作完毕应清扫设备，保持卫生清洁，做到文明生产。

四、安全规定

1.       卷扬机起、落炉门时，严禁有人在炉门下站立和通过。

2.       旋转炉门时要注意安全，附近不准站人。

3.       调修炉门时，注意梯子放稳，避免滑倒、摔伤。

4.  修好的炉门竖起后，插好安全销，脱开离合器，断开电源。

5、必须穿戴好劳动保护用品,做到安全生产。

砂轮机安全操作规程（炉门工）

1.    砂轮在启动前应先用手动转一圈，确认运行良好后，方可开机。

2.    砂轮片外罩不得随意拆除，无外罩的砂轮，不准使用。

3.    砂轮机启动后，待运行平稳后，才可进行磨削。

4.    砂轮片与外罩之间不得有任何异物，以免飞出伤人。

5.    磨削工件时，不可用力过度，不准使用砂轮片侧面磨削，以免砂轮片破碎。

6.    操作人员应避免在砂轮片运转轨迹上工作，防止事故。

7.    砂轮片不准磨削任何软金属（铅、铜、铝）。

8.    操作、维修人员进行清扫及维修时，应切断砂轮机的电源。

9..砂轮片应定期更换，并应有专人负责。

炉门工岗位交接班制度

一、交班者

4.    交班前把机、焦两侧操作平台清扫干净。

5.    交班时要把本班生产操作，炉门工作情况，存在问题，详细向接班者汇报。

6.    未接班时，不准擅自脱岗，也不准离开岗位系统接班。

二、接班者

6.    参加班前会。

7.    掌握本班出炉计划。

8.    接班前15分钟到达工作岗位，检查下列各项

（1） 机、焦两侧炉门工作是否正常。

（2） 本班的炉门清扫计划。

（3） 炉门冒烟冒火情况。

（4） 炉门清扫工具是否齐备、完好。

9.       接班时要认真听取交班者关于上班生产，设备情况及存在问题的口头汇报。

10.   接班后，须向生产班长汇报接班情况。

炉门修理工岗位操作规程

一、职责

1.负责对炉门的修理，炉门道边坏了及时修理。并做到半年炉门循环修理一次。

2.负责炉门维修计划制定和实施及炉门道边维护使用。

3.管理和维护保养好炉门修理站的一切设备。

4.督促焦炉操作人员正确操作，管理好炉门。

二、岗位操作

1.与推、拦焦车司机联系，将要修的炉门放在旋转架上，插好安全销旋转180°。

2.用卷扬机将炉门放倒后取下安全销，再拉起旋转架就位。

3.对炉门进行全面检查、清扫、修复缺陷部位或更换不能修复的零件。

4.重新放倒旋转架，装上炉门，插好安全销拉起旋转180°再放倒旋转架，对刀边进行平整修复，检查焊口是否断裂，调节好气密性，紧固螺丝。

5.卸下横铁螺杆抹油、润滑，扭曲或变形严重不可修复的更换新件。

6.炉门钩变形时，用气焊加热调正。

7.断裂炉门钩不能更换时，加铁板焊牢。

8.整个炉门钩更换，将旧炉门钩齐颈割下，用沉头螺栓将新挂钩固定好。

9.炉门框断裂或变形较大时，应更换新炉门框。

10.扎好石棉绳，安上新炉门框，用“J”型螺丝压紧。

三、设备维护保养

1.经常有专人检查上部和滑轮架情况及铁架和钢丝绳是否有断裂、螺丝松动。

2.经常检查电气设备的运转情况和减速机的油位。

3.工作完毕应清扫设备，保持卫生清洁，做到文明生产。

四、安全规定

4.       卷扬机起、落炉门时，严禁有人在炉门下站立和通过。

5.       旋转炉门时要注意安全，附近不准站人。

6.       调修炉门时，注意梯子放稳，避免滑倒、摔伤。

4.  修好的炉门竖起后，插好安全销，脱开离合器，断开电源。

5、必须穿戴好劳动保护用品,做到安全生产。

15.热修工岗位操作规程

一、职责

1.    负责对焦炉砌体的检查、维护和修理，延长炉体寿命。

2.    定期检查炉体各部位，认真记录，根据检查结果制定解决措施并及时处理。

3.    按规定的标准，准确配制泥料、混合均匀。

4.    配合其它工种更换炉框、炉柱、上升管等焦炉铁件。

5.    熟悉炉体结构，熟悉主要部位所用的砖型、砖号。

6.    熟悉耐火砖、泥料的性质和用途，掌握其使用的有关技术要求。

二、技术规定

1.    所用的耐火材料性能和粒度应合乎技术标准。泥料过粗，应在配制前过筛。

2.    泥料应按热修部位和指定的配合比进行配制，随配随用，配料应准确，混合要均匀。泥料要加水玻璃时，应在使用前加入。

3.    泥料中加入磷酸时，应在前一天配制好。

4.    掺入水泥的泥料应及时使用，以免凝固。

5.    炉体各部热修的泥料成分见下表

|  | 耐火材料 项 目 | 粘 土 火 泥 | 低 温 硅 火 泥 | 粘 土 热 料 | 精 矿 粉 | 水 泥 | 水 玻 璃 | 磷 酸 | 沥 青 | 硅 藻 土 | 石 棉 灰 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉 顶 | 炉顶灌浆 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 砌小炉头 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 炉口铁圈 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 换看火孔砖及铁圈 | 50 |  |  | 50 |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 换表面砖及灌浆 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上升管衬砖及底盘 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上升管抹补 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 修上升管根部 | 50 |  |  | 50 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 桥管接头 |  |  |  | 60 |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | 炉顶拉条沟 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 炉 台 | 抹炉头 | 80 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | 炉门框灌浆 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 喷斜道 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蓄 热 室 | 小烟道喷浆 | 60 | 40 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 蓄热室封墙勾缝 | 90 | 10 |  |  |  | 5-10 |  |  |  |  |  |
|  | 废气瓣连接处 | 80 | 20 |  |  |  | 5-15 |  |  |  |  |  |
|  | 废气盘保温 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 80 |  |

注：1.表中水玻璃、磷酸为外加入量。

2.水玻璃加入量指硅酸钠（Na2SiO3）含量为14％，抹炉头1.4％，炉底灌浆1.2％。

3.磷酸比重，喷炉头为1.2％。

三、正常操作：

（一）一般操作：

1.    修补前必须检查好工具和泥料。

2.    修补时应先将损坏处的旧砖、泥、石墨等清扫干净。

3.    在喷泥、抹泥时，要均匀、平整、一次喷补的泥料干固后再进行下一次喷补。（每次喷补不能过厚）

4.    操作时要节约用料，用后的工具要清洗干净，放到一定地点。保持现场干净。

5.    对炉体的检查，修补以及炉体变化情况都要认真做记录。

（二）焦炉各部检查及维护制度

| 项 目 | 检 查 周 期 | 修补时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 炭化室干燥孔 上升管根部 桥管接头 看火孔砖及铁圈 炉口 炉顶表面 小炉头 炭化室墙及炉头 炉底表面 蓄热室封墙 废气瓣座与小烟道连接处 蓄热室顶部及斜道 砖煤气道 废气瓣保温及刷浆 | 半年 半年 经常 一个月 一个月 一个月 一个月 每季度 每季度 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 | 及时修补 及时修补 及时修补 及时修补 及时修补 及时修补 及时修补 及时修补 及时修补 及时修补 及时修补 及时修补 及时修补 及时修补 |  |

（三）炉口更换

1.    在结焦末期进行，关闭翻板，打开上升管盖，再打开炉盖拆除炉口圈和旧砖。

2.    将炉口清扫干净，用泥浆抹平后，放好炉口砖，打上灰浆，放好炉口圈，与炉口砖找平，使之稍低于炉顶表面。

3.    砌完后灌浆达到砖缝饱满等浆稍干后抹泥、压平、压实。

4.    工作完毕盖上炉盖，关上升管盖，打开翻板。

（四）更换看火孔砖

1.    拔出看火孔铁圈的旧砖，放入接灰盒，将底砖清扫干净取出接灰盒。

2.    将看火孔圈缠上醮有粘土的石棉绳，镶入看火孔砖内。

3.    将底砖铺泥浆，砌上看火孔砖。

4.    砌完后灌浆，灌浆时打开看火孔检查，不准泥浆流入立火道内，最后盖上看火孔盖。

（五）密封上升管根部

1.    用风将上升管根部清扫干净，并用水润。

2.    用浸透水玻璃的石棉绳塞入根部，塞平压紧直到不冒烟为止，在石棉绳上抹上耐火泥料。

（六）密封桥管承插口

1.    先扒开旧填料，塞入醮有水玻璃的石棉绳，用钎子打严压实。

2.    在石棉绳上留20—30mm空隙，灌入掺有精矿粉的沥青颗粒，并压平捣实。

（七）翻修小炉头

1.    扒除旧砖用风吹扫干缝，重新砌上小炉头砖，灰浆要饱满。

2.    砌体表面平整，外部表面二次勾缝，标高应低于炉体表面。

（八）炉顶表面灌浆

1.    用风将砖缝内杂物吹扫干净。

2.    灌浆过程打开看火孔盖检查，以防泥浆漏入立火道内。

3.    采用间歇式灌浆，以达到泥浆饱满。

（九）修拉条沟及盖戊

1.    拆除拉条沟盖砖，松动拉条沟的填料。

2.    拉条抽出后，将沟内用压缩空气清干净，沟内砖缝灌浆。

3.    拉条装入后，填入断热粉，砌上砖盖。

（十）炭化室墙的喷补

1.    要在推焦后进行喷补，抹补前将炉头上的石墨和焦炭铲掉，并用风吹干净。

（十一）修补炉底砖

1.    焦炭推出后，用耙子将炉底残余焦推入炉内，凹陷处用风吹扫干净。

2.    将泥料倒入凹陷处，然后抹平，如太深可放入小块粘土砖抹平。

（十二）修补蓄热室封墙

1.  如小封，应勾封刷浆。

2.  如大砖或封墙严重损坏，应拆除重砌，更换应在下降气流进行。

3.  如翻修外部封墙时，先将内部封墙细致勾缝。

（十三）废气瓣连接口的抹补与刷浆

1.    凡外部表面小封，应及时刷浆密封。

2.彻底修补连接口时，应把旧泥料和石棉绳铲掉，用醮有水玻璃的石棉绳塞紧缝隙，用泥料抹平，抹严，并刷浆。

（十四）废气瓣保温与刷浆

1.    损坏轻微处，先将损坏处抹好，然后刷浆。

2.    损坏严重的，把原来的清扫干净，重新保温，应先用铁丝网把废气瓣围好，将保温灰塞满，表面抹灰要光滑结实。

（十五）更换门框

1.    换框前先将小炉头拆除。

2.    旧框拿走后，用钎子将炉头石墨和原灰浆铲净，将石棉绳用胶粘到炉框上。

3.    新框对好压紧后，取下炉门检查石棉绳压紧情况并用泥料抹补一下。

4.    将下坎用石棉绳塞好，并抹好泥料。然后从顶部上灌浆，边灌浆边检查，直至灌满。

5.    对好炉门，再砌小炉头。

四、安全规定

1.穿戴好劳动保护方可上岗。

2.不准随意改变配料比例成分。

3.在炉顶操作时，要站在上风侧。

4.禁止使用不安全的工具，炉内严禁掉进铁物。

5.在炉顶严禁倒退走，和坐在轨道上休息。

6.严禁从炉顶上任意向下扔东西。

7.蓄热室上部禁止一个人进行工作。

8.使用磷酸时严禁将水注入酸内，而应将酸注入水内，防止溅到皮肤上，造成烧伤。

9.禁止使用不清洁或成分不明的耐火材料。

10.地下室、烟道走廊、不准动火、吸烟，要动火时，需有动火证，并有防火措施。

放焦工岗位操作规程

一、岗位责任制

1.    在班长直接领导下，完成本班的晾焦、放焦工作。

2.    保证焦流均匀、运输及时。

3.    维护好所属设备，清扫保持好岗位区域卫生。

二、技术规定

1.    从熄焦车放下的焦炭，必须在晾焦台上晾焦10分钟以上。

2.    按顺序放焦，确保皮带接焦均匀，皮带上的焦炭厚度不得超过300mm。

3.    放焦后应留1米以上的闸根。

三、安全规定

1.    严禁把红焦放到皮带上。

2.    严禁红焦在焦台上燃烧。

3.    不准跨蹬放焦耙子和上焦台。

4.    发现皮带有刮坏情况要立即停车，并报班长进行处理。

5.    检查修理设备时，必须切断电源。

四、岗位操作

1.    按主控室发出的信号进行开车和停车。

2.    听到开车信号后，检查皮带沟下是否有人在工作，皮带和底沟无人时，方可开车。

3.    开车后，按顺序均匀地把焦台上的焦炭放到皮带上。

4.    听到停止放焦信号，立刻停止放焦。

5.    水管用后要关好，禁止经皮带淌水。

6.    焦台焦炭不能自动下滑时，不可用水冲，要用钩子往下扒。

7.    放焦时要随时检查皮带和设备运转情况，发生异常情况，要立即停车，需查明原因，待处理后，方可开车。

8.    放完焦后，应及时发出停车信号。

特殊操作：

1.    当没熄灭的红焦放到焦台上时，应立即用水熄灭。

2.    发现问题需要停车时，应发出紧急停车信号。

3.    可通过手动按键对刮板机进行手动停车。

放焦工岗位交接班制度

一、交班者

1.    下班前30分钟做好岗位交班准备工作。

2.    将晾焦操作台，晾焦台皮带下部清扫干净。

3.    详细向接班者汇报：

⑴本班操作和设备运行情况。

⑵工具使用数量和卫生情况。

⑶发生事故，不正常现象及处理经过、注意事项。

4.    交接班时，设备操作由交班者负责。待交班者确认无问题后，交班者方可下班。

5.    交班者不得隐瞒事故，一定在岗位上交班。

二、接班者

1.    参加班前会。

2.    掌握本班出炉计划。

3.    接班前30分钟到岗位上进行对口现场交接，交接班者要检查下列各项：

⑴皮带机头尾轮、托辊、扒焦系统是否正常。

⑵晾焦台是否有红焦。

⑶地沟内是否有红焦。

⑷皮带电机工作是否正常。

4.    详细听取交班者汇报。

5.    如发现操作不正常，现场紊乱、工具不全或发生事故，应查明原因，协同处理。

6.    经检查确认无问题后，应予接班。

熄焦水泵工岗位操作规程

一、职责

1.    负责熄焦泵的维护使用和附属管路的维护保养。

2.    负责熄焦泵房及沉淀池周围区域的工业卫生。

3.    注意熄焦池水位，防止水位过低或溢流，负责熄焦池补水装置的维护、保养。

二、岗位操作

1.    掌握熄焦泵进出水阀门以及单向阀的性能、规格和操作方法。

2.    检查熄焦泵进、出水阀门，将阀门位于全开状态。

3.    检查熄焦泵电气控制柜上各操作开关是否正常工作，确认无误后，将选择自动挡实现自动熄焦。

4.    当熄焦池自动补水系统出现故障时，将自动系统改为手动操作。

5.    熄焦水泵设自动和手动两套系统。手动系统设两套。

6.    正常生产使用自动熄焦系统。当自动系统失灵时，立即起用手动系统熄焦。

7.    熄焦补水要及时。

8.    随时观察熄焦泵工作情况，发现问题立即汇报。

特殊操作：

1.    熄焦水泵的清理，出完最后两炉焦时，关闭进水阀门，等最后一炉焦熄完后，迅速开启熄焦泵将水排出、露出泵头为止。

2.    用泥浆泵将剩余水排净。

3.    将梯子放下操作人员系好安全带及防护用具下池清理。

4.    要仔细清除泵头过滤罩上积存杂物和周围的沉积物。

5.    泵头清理干净后，盖上过滤网，清理完毕。

三、设备概要

1．熄焦水泵型号：350WFZB-26

2．水泵流量：1260 m3/h

3．水泵扬程：26 m

4．机功率：185 KW

5．清水池：9.5×5×4.38 m3

6．沉淀池：10×5.5×4.83 m3

7．脱水池：10×5.5×2 m3

四、安全规定

1．水泵维护及观察水位时要注意安全。

2．到熄焦塔顶处理集尘时，应两人进行，并系好安全带。

熄焦泵工岗位交接班制度

一、交班者

1.    下班前30分钟做好岗位一切交班准备工作。

2.    清扫本岗位环境卫生。

3.    详细向接班者汇报本班操作和设备运行情况。

（1） 电机工作情况。水泵上水量。

（2） 工具使用情况。

（3） 发生事故，不正常现象及处理经过和注意事项。

4.    交接班时设备操作由交班者负责，待交班者确认无问题后，交班者方可下班。

5.    交班者不得隐瞒事故，一定在岗位上交班，否则一切后果由交班者负责。

二、接班者

1.    参加班前会

2.    掌握本班出炉计划

3.    接班前15分钟到岗位上进行对口现场交接，交接班者要检查下列各项：

（1） 熄焦水泵运转是否正常。

（2） 给水系统运行是否正常。

（3） 熄焦洒水系统是否正常。

（4） 熄焦塔工作是否正常。

4.    详细听取交班者汇报。

5.    如发现操作不正常，现场紊乱，工具不全或发生事故，应查明原因，协同处理。

6.    经检查确认无问题后应予接班。

抓焦粉工岗位操作规程

一、岗位职责

1.    在班长的领导下，执行其分配的任务。

2.    负责焦粉池的清捞工作，保证入池焦粉的充分沉淀。

3.    负责保养、使用好抓斗起重机，负责本岗位的卫生工作。

二、技术规定

1.    掌握好抓斗起重机的操作性能和操作方法。

2.    焦粉池内焦粉每半月彻底清捞一次，并在任何时候，焦粉沉积量必须保持在距地面2米以下。

3.    为保证焦粉充分沉淀，焦炉出焦时，不能进行抓焦粉工作。

三、安全规定

1.    严禁超负荷运行，严禁设备带病运行。

2.    抓斗机开动时，抓斗距地面不得低于3米，严禁抓斗机从人头上越过。

3.    严禁倾斜起吊抓斗。

4.    严禁跨越焦粉沉淀池周围防护栏杆，禁止穿越水池。

5.    生产操作遇非正常情况要及时请示班长，再进行处理。

四、操作规程

1.    开机前检查各部螺丝、销子有无串动，闸是否好使，钢丝绳是否良好，抓斗机的运转部分有无损伤，各部是否正常。

2.    合上电闸，根据需要进行走行，抓料放料工作。

3.    需要停止时，按停止按钮。

4.    工作结束时，要拉下电源开关。离开操作室，将门锁好。

五、特殊操作：

1.    如有停电，拉下电源开关，找电气处理，汇报班长。

2.    如有乱绳现象，可停电处理。

3.       焦粉中如有杂物，可先行处理后，再进行操作。

抓焦粉工岗位交接班制度

一、交班者

1.    下班前15分钟做好岗位一切交班准备工作。

2.    详细向接班者汇报：

（1） 本班操作和设备的使用情况。

（2） 抓斗运行情况，卫生清扫情况。

（3） 发生事故，不正常现象及处理经过和注意事项。

3.    交接班时设备操作由交班者负责。待交班者确认无问题后，交班者方可下班。

4.    交班者不得隐瞒事故，一定在岗位上交班，否则一切后果由交班者负责。

二、接班者

1.       参加班前会。

2.       掌握本班出炉计划。

3.       接班前15分钟到岗位上进行对口现场交接，交接班者要检查下列各项：

（1） 抓斗运行是否正常，电机是否正常。

（2） 焦粉池是否清净。

（3） 焦粉场地是否清理。

4.详细听取交班者汇报。

5.    如发现操作不正常，现场紊乱，工具不全或发生事故，应查明原因，协同处理。

经检查确认无问题后应予接班。

焦场清扫工岗位操作规程

一、岗位责任制

1.    在班长的直接领导下，负责本班的焦炭堆贮清扫工作。

2.    保证贮焦场地的整洁。

二、安全规定

1.工作中注意来往的车辆，防止发生意外。

2.清扫工具不得随意乱放，以免影响正常贮焦工作。

三、岗位操作

1.穿戴好必要的劳保用品，携带好清扫工具。

2.对散落的焦块要随落随时清理干净。

3.发现问题要及时汇报班长进行处理。

4.收工时要将料场彻底清扫干净。

贮焦槽工岗位操作规程

一、岗位职责

1.    在班长的领导下，负责贮焦槽的焦炭进仓工作。

2.    负责本岗位的设备使用，维护保养工作。

3.    负责本岗的卫生清扫工作。

二、安全规定

1.    严禁乘坐皮带和用皮带运送其它的物品。

2.    焦流发生堵卡现象时，要立即停车，处理完后，再行开车。

3.    检查焦仓贮量时，要站在安全位置，系好安全带。

三、岗位操作

1.    按主控室的信号进行开、停车操作。

2.    保持焦流畅通、防止堵眼。

3.    随时检查焦仓的贮量情况，防止仓内焦炭不均和造成满仓。

4.    及时汇报各仓的贮置情况。

5.    注意各仓情况，发现着火现象，要立即报告有关人员处理。

6.    冬季放焦时，焦仓因天冷不下料时，可用蒸汽将焦仓口化开。

贮焦槽工岗位交接班制度

一、交班者

1.    下班前30分钟做好岗位一切交班准备工作。

2.    详细向接班者汇报：

（1） 本班操作和皮带运输机运转情况。

（2） 本班焦仓贮存情况。

（3） 发生事故，不正常现象及处理经过和注意事项。

3.    接班时设备操作由交班者负责，待交班者确认无问题后，交班者方可下班。

4.    交班者不得隐瞒事故，一定在岗位上交班。

二、接班者：

1.    参加班前会。

2.    掌握本班出炉计划。

3.    接班前15分钟到岗位上进行对口现场交接。

4.    交接班者同时检查机械设备的运转和使用情况。检查电机工作情况，检查皮带磨损情况，检查皮带有无跑偏情况，检查皮带接头是否脱开，皮带表面有无烧损。

5.    详细听取交班者汇报。

6.    如发现操作不正常，现场紊乱，工具不全或发生事故，应查明原因，协同处理。

7.    经检查确认无问题后应予接班。

贮焦槽工岗位操作规程

一、岗位职责

1.在班长的领导下，负责贮焦槽的焦炭进仓工作。

2.负责本岗位的设备使用，维护保养工作。

3.负责本岗的卫生清扫工作。

二、安全规定

1.严禁乘坐皮带和用皮带运送其它的物品。

2.焦流发生堵卡现象时，要立即停车，处理完后，再行开车。

3.检查焦仓贮量时，要站在安全位置，系好安全带。

三、岗位操作

1.按主控室的信号进行开、停车操作。

2.保持焦流畅通、防止堵眼。

3.随时检查焦仓的贮量情况，防止仓内焦炭不均和造成满仓。

4.及时汇报各仓的贮置情况。

5.注意各仓情况，发现着火现象，要立即报告有关人员处理。

6.冬季放焦时，焦仓因天冷不下料时，可用蒸汽将焦仓口化开。

贮焦槽工岗位交接班制度

一、交班者

1.下班前30分钟做好岗位一切交班准备工作。

2.详细向接班者汇报：

（1） 本班操作和皮带运输机运转情况。

（2） 本班焦仓贮存情况。

（3） 发生事故，不正常现象及处理经过和注意事项。

3.接班时设备操作由交班者负责，待交班者确认无问题后，交班者方可下班。

4.交班者不得隐瞒事故，一定在岗位上交班。

二、接班者：

1.参加班前会。

2.掌握本班出炉计划。

3.接班前15分钟到岗位上进行对口现场交接。

4.交接班者同时检查机械设备的运转和使用情况。检查电机工作情况，检查皮带磨损情况，检查皮带有无跑偏情况，检查皮带接头是否脱开，皮带表面有无烧损。

5.详细听取交班者汇报。

6.如发现操作不正常，现场紊乱，工具不全或发生事故，应查明原因，协同处理。

7.经检查确认无问题后应予接班。

运焦主控工岗位操作规程

一、职责

1.负责刮板机，1#皮带机、2#皮带机、3#皮带机、1#振动筛、2#振动筛的开、停车工作。

2.负责与晾焦台、转运站，筛焦楼的生产联系。

3.负责控制室及分担区的环境卫生。

4.负责按推焦计划、及时运焦。

二、技术要求

1.焦炭必须在晾焦台上晾10分钟以上。

2.保证按顺序放焦

3.皮带上焦炭厚度不得超过300mm。

三、操作规程

1.运焦系统开车顺序：

1#振动筛     2#振动筛      3#皮带机      2#皮带机     1#皮带机      刮板机

2.运焦系统停车顺序

刮板机     1#皮带机     2#皮带机      3#皮带机     2#振动筛     1#振动筛

3.运焦操作时，随时与放焦工、皮带工、筛分工取得联系，发现问题及时上报、处理。

4.按晾焦顺序，准确放焦。

5.焦仓装满要立即与调度联系，处理完毕继续生产。

6.联索起动：联索开1#振动筛至1#皮带机。按正常开停车顺序。只有先关第一台设备，才能顺利开停车，否则不能正常生产。

7.解除联索：随意按动操作台上按钮，都能单机开停车。

8.开停车前，必须按动黄色电笛预示按钮，通知各设备操作人员准备开、停车。开车时给三声铃，隔20秒后开车。

9.不能随意解除联索。

10.试车检查一声铃、事故停车、一声长铃。

11.刮板机单独操作。

特殊操作：

1.运焦系统出现故障时，要立即按停车顺序停车。

2.主控机个别按扭失灵时，立即通知调度室，安排电工维修。并通知相关岗位使用手动按钮。

3.发现红焦落入皮带或焦台上有红焦，立即通知放焦工和皮带机工进行处理。

4.运焦系统突然停电时，迅速通知调度室。

5.出现事故时，各岗位有一个按动停车按键。整个系统按顺序停车。

四、设备维护

1.精心使用控制盘的操作按钮。

2.保持控制盘、电控柜、控制室的环境卫生。

3.皮带上不准放红焦。

五、安全规定

1.运焦生产时，不得离岗。

2.开、停车前，与各岗位联系，确定运焦系统安全，设备状态良好后，方可开、停车。

3.发现安全隐患或出现紧急情况时，立即停车处理。

六、设备概要

1.皮带机、振动筛控制盘。

2.刮板机控制盘。

3.配电柜

皮带工岗位操作规程

一、  职责

1. 负责皮带的调整和检查托棍工作，保证皮带正常运转。

2. 负责清扫分担区的卫生工作，做到皮带架、减速机、电动机无焦粉，无残焦落地或落皮带。

3. 负责1#地沟，2#皮带转运站、皮带廊、3#皮带转运站，皮带廊的卫生清扫工作。

4. 负责本岗位设备的维护保养。

二、             岗位操作

1. 开车顺序

1#振动筛     2#振动筛       3#皮带机     2#皮带机     1#皮带机      刮板机

2. 停车顺序

刮板机     1#皮带机     2#皮带机     3#皮带机      2# 振动筛    1#振动筛

3. 皮带运转时，随时检查运转情况。发现皮带跑偏立即调整。

4. 皮带运转时，发现堵焦、电机停转、托辊脱落等紧急情况时，立即发出停车信号进行停车，待事故排除后，再进行正常操作。

5. 随时清理落地皮带下的焦炭。

6. 开、停车或紧急停车时，若主控机出现问题，可使用皮带机手动按钮进行操作。

7. 皮带机采用联索和瞬时开停车。

8. 开、停车和试车前主控室要给信号

试车信号：一声铃、隔20秒后开车。

开车信号：三声铃，隔20秒后停车。

事故停车：一声长铃。

特殊操作：

1. 皮带机上发现红焦时，应立即用水熄灭。

2. 出现焦炭堵塞，电机停转，托辊脱落等紧急情况时，应立即与主控工联系，进行停车。

3. 发现停电、皮带刮裂、托辊停转、皮带松懈等情况时，应立即通知班长。

4.皮带机头轮处设手动开关按钮，中部和尾部设停车按钮，电机紧急情况时，可做停车处理。

三、      设备维护：

1. 保证皮带运转不跑偏。

2. 托辊脱落，要及时更换，以免坏皮带。

3. 皮带上不准落红焦。

4. 皮带不能超负荷运转。

5. 皮带不能超负荷停车。

6. 每周白班都要对各皮带的减速机进行检查，加油并定期换油。

7. 每个检修时间都要对整个工艺系统进行检查。认真检查设备现状。发现问题及时反馈。

8. 电机温度不得超过65℃，轴瓦温度不得超过60℃。

9. 皮带内侧，禁止落入焦炭。

四、  安全规定

1. 皮带运转时，严禁跨越皮带。

2. 严禁乘坐皮带和用皮带运送其他物品。

3. 皮带运转时，严禁更换托辊和用手摸皮带。

4. 皮带运转时，严禁脱离岗位。

5. 运行中不准打扫机头、机尾、机架下面的余焦，被大块焦或其它物品挤位时，必须停车，禁止在运行中取出。

五、  设备概要：

1、 1#皮带机

①皮带机长：55m

②皮带宽：800mm

③皮带速度：1.25m/s

④皮带电机：Y180L-4 N=22KW

⑤运输能力：120t/h

2、2#皮带机

①皮带机长：120m

②皮带宽：800mm

③皮带速度：1.2m/s

④电机：Y225M-4  N=45KW

⑤运输能力：120t/h

皮带工岗位交接班制度

一、交班者

1. 下班前30分钟做好岗位一切交班准备工作。

2. 详细向接班者汇报：

⑴本班操作和皮带运输机运行情况。

⑵发生事故，不正常现象及处理经过和注意事项。

3. 接班时，设备操作交班者负责，待交班者确认无问题后，交班者方可下班。

4. 交班者不得隐瞒事故，一定在岗位上交班。

二、接班者

1.参加班前会。

2.掌握本班出炉计划。

3.接班前30分钟到岗位上，进行对口现场交接。

4.交接班者同时检查机械设备的运转和使用情况。检查电机工作情况。检查皮带接头是否脱开。皮带表面有无烧损。

5.详细听取交班者汇报。

6.如发现操作不正常，现场紊乱，工具不全或发生事故，应查明原因，协同处理。

7.经检查确认无问题后应予接班。

筛分工岗位操作规程

一、岗位职责

1.    在班长的领导下，负责本班的焦炭筛分工作。

2.    负责本岗设备的使用、维护、保养工作。

3.    负责本岗位区域卫生工作。

二、安全规定

1.    设备运转时，严禁进行修理、加油和清扫。

2.    运行中不得无故障随意停车、开车。

三、岗位操作

1.    操作前检查筛子，弹簧和角带的完好情况。

2.    接主控室的信号进行开车和停车的工作。

3.    在焦炭下来以前将筛子开动。

4.    经常检查焦炭分级情况和设备运转情况，发现异常情况及时处理。

5.    及时清理振动筛周围掉落的焦炭。

6.    正常操作时，待筛前皮带的焦炭和筛内的焦炭放空后，方可停车。

7.    振动筛分皮带机可联索操作，也可单机操作。联系操作按顺序开、关车。

8.    开、停车前由主控室发现信号：

① 试车信号：一声铃，隔20秒开车。

② 开车信号：三声铃，隔20秒开车。

③ 停车信号：二声铃，隔20秒停车。

④ 停车：一声长铃，立即停车。

四、特殊操作

1.    操作中发生压筛，要与放焦工联系，并立即停车，除掉筛内的压料，然后再启动。

2.    发现振动筛损坏等情况，要立即报告班长，停车更换。

五、设备概要

2#振动筛：型号 2YAH1836   筛孔尺寸40×40mm  25×25mm

筛面面积：6.5m2   振动现数：775r/min

2对振幅：8-11mm，振动方向角：20°

电机型号：Y160L-4、N=15KW

重量：6.353t

1#振动筛：型号 2D1224       筛孔尺寸10×10mm

筛面面积：3.4m2   振动现数：1000r/min

2对振幅：5-7mm   电机型号：Y112M-4、N=4KW

重量：1.13t

焦炭筛分工岗位交接班制度

一、交班者

1.    下班前30分钟后做好岗位交接班工作。

2.    将本岗位环境卫生清扫干净。

3.    详细向接班者汇报：

⑴本班的操作和筛分设备使用情况。

⑵维修工具数量。

⑶发生事故，不正常现象及处理经过和注意事项。

4.    接班时筛分工作由交班者负责，待交班者确认无问题后，交班者方可下班。

5.    交班者不得隐瞒事故，一定在岗位上交班，否则一切后果由交班者负责。

二、接班者

1.    参加班前会。

2.    掌握本班出炉计划。

3.    接班前15分钟到岗位上，进行对口现场交接。

4.    交接班者，同时检查筛分设备的运转和使用情况。检查电机工作情况。

5.    详细听取交班者汇报。

6.    如发现操作不正常，现场紊乱，工具不全或发生事故，应查明原因，协同处理。

7.    经检查确认无问题后应予接班。

综合水泵房岗位安全技术操作规程

一、              岗位职责

1.负责本岗位所属设备的全部操作，熟悉设备的构造，工作原理，作用及管道走向，做到熟练操作、会保养、会排除故障。

2.定期巡回检查本岗位所属设备的温度、压力、水池液位等工艺参数。仪表及设备运转情况，并及时进行调整，保证各项技术指标达到工艺要求。

3.服从领导，严格遵守各项规章制度。

4.负责供应化产车间各换热设备的循环水、低温水，保证水温，流量达到规定指标，满足生产需要。

5.保证水质稳定，防止水中产生藻类。

6.完成上级下达的各项临时性工作。

7.定期搞好所管辖区域的设备及环境卫生。

二、              技术要求

1.循环水：压力≥0.5Mpa    温度≤35℃

2.低温水：压力≥0.4Mpa    温度≤20℃

三、操作规程

日常操作

1.按照有关岗位需要，及时调整各泵流量，水温达到生产要求。

2.定时检查设备运转情况，保证设备安全运转。

3.认真准确地做好操作记录，交接班记录。

4.按要求定期家氯，保证水质。

特殊操作

A、开车前准备

1.检查机油是否适量、清洁，底脚螺丝是否良好。

2.手动盘车，转动对轮应灵活，无碰撞、无摩擦现象，对轮螺丝应良好。

3.检查水池水位。

4.停用24小时的水泵，开车前应经电修人员检查后方可启动。

B、泵开车

1.     通知有关岗位做好送水准备。

2.     启动真空系统抽净管内空气。

3.     按电源开关启动水泵。

4.     当压力表指针稳定后，逐渐打开出口阀门，并调节好流量和压力。

5.     发现水泵声音不正常，应及时停车检查。

6.     经常检查轴承温度，不得超过70℃。检查润滑情况，及时注油。

7.     经常检查填料温度是否正常。

C、泵停车

1.     首先关闭出口阀门，然后再切断电源开关。

2.     泵停车较长，尤其是冬季。将泵体内及管道放空，以免冻坏泵。

四、                安全规定

1.新员工上岗前必须经过三级安全教育，经安全考试合格，方可独立操作。

2.上岗前必须佩戴好劳动保护用品。

3.     工作时间内，严格遵守劳动纪律，值班人员不可擅自离岗。

4.     认真执行《生产操作规程》、《安全防火制度》，会使用消防器材。

5.     禁止非岗位人员操作设备。

6.     启动泵前，开车伤害区域内不准有人。

7.     检查设备时，需经电气断电，并挂检修牌。

8.     长时间停用的电机启动前必须先与电气联系，经同意后，方可启动。

9.     严禁用湿手或金属物触摸电器开关等设施及擦抹正在转动的部分，电动机吸风口、联轴器、电缆头必须设置防护罩。

10. 发现不安全隐患，要立即采取措施，并及时上报。

管道维修工安全操作规程

1.在工作前必须佩戴好劳动保护用品，必须将工具和现场检查好，使用工具必须按操作规程办。

2.高空作业必须扎好安全带，严格执行高空安全操作规程，在高空装设管道时必须采用牢固的支架和平台脚手架，邻近的电线应设防护设施或将电源切断。

3.在更换、拆卸检修管道时，必须预先了解该管道的流程和管内压力及物质性质，根据具体情况作出安全措施。

4.在检修酸、碱、油类和煤气管道时，必须遵守厂危险工作制度。

5.安装大的管道时，两手离开管口，不准用手摸法兰盘的孔眼，以免挤手。

6.在拆卸各种管道时，操作人员的脸部不准正面对两个法兰之间，严禁在有压力的的容器上更换阀门。

7.检修煤气管道时，首先必须通过蒸汽把管道吹扫干净，然后方可工作通煤气时，首先必须通蒸汽吹扫，后送煤气。

8.使用手搬、板牙套丝时，身体和头部躲开板牙把，检修设备时，事先应和操作人员联系好，而后再去工作。

9.在煤气、易燃易爆区动火施工，检修时，办理动火证。

10.遵守厂内的各种安全规章制度。

管道维修工岗位职责范围

管道维修工要认真执行各项规章制度，要有高度责任感、爱岗敬业、无私奉献精神，努力做好本职工作。

2.维修工负责全厂，供气管道，给水管道，维修及保养工作，确保全厂生产的安全运行。

3.每个职工要树立“安全第一”的思想，文明生产，严禁忽视安全、违章操作。

4.维修工要树立为生产一线服务的思想，经常进行巡回检查，发现问题及时处理。

5.负责对锅炉保养、维修，确保锅炉安全生产。