手工切割工安全操作规程

1．必须经安全专业技术培训，考试合格后，持特种作业人员操作证上岗。

2．施工前应正确穿戴劳动保护用品。

3．工作前应检查减压表、胶管、接头、割炬是否完好，检查气割现场的安全，清除各种可燃物，预防切割火星飞溅引发火灾。

4．在禁火区作业必须办理动火证，落实防范措施，并有专人监护，确认无误后方可操作。

5．使用新胶管应吹清里面的防粘粉末，并按规定颜色标记使用，胶管接头必须扎紧。

6．操作时遇到回火，应立即关闭混合气体，然后再关丙烷气或乙炔气和氧气，待焊割炬冷却后，再开少量混合气体排除烟尘，方可重新点火。在狭小舱室内和容器内工作，应注意通风，不应少于三人，监护人要坚守岗位，发现异常，及时采取措施。人离开现场时必须将焊割炬、胶管随身带出。

7．严禁用割炬的火焰来照明、取暖或用氧气作为通风气源。在平台和船上操作时，割炬不得放插入平台孔或放在狭小舱室里。

8．高处作业，必须正确佩戴、使用安全带、检查脚手板的安全性、脚手板上不准用木箱、凳子等作为踏脚。操作中，胶管应扎牢固定，严禁缠绕在身上或搭挂在背上，所带工具及切割下的余料应放置稳妥，避免发生坠落伤人。多人立体作业，上、下要交叉开，不得同一垂线施工操作。

9．乙炔瓶或丙烷瓶与氧气瓶的间距应不小于5米，氧气瓶不得在日光下暴晒。氧气瓶、氧气表、气瓶扳手和施工人员手均不得沾油。

10．切割气管发生冻结，严禁用火烤或用工具敲击，要。用40℃温水融化。

11．检查氧、乙炔气、天然气气管割炬是否漏气时，不能用明火去试，必须用肥皂水试验。

12．工作完毕，关闭气源、电源，把割具放在安全的地方，必须及时彻底清理现场，清除遗留的火种，确认安全可靠方可离开。